Получение наноструктурированных костных материалов для регенерации 
дефектов кости

Бойченко О.П.,1,2 Москалец А.П.,2 Морозова О.В.,2,3 Клинов Д.В.2

Студентка, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-биологического агенства», лаборатория медицинских нанотехнологий, Москва, Россия

3Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии 
им. Н.Ф. Гамалеи, Москва, Россия

E-mail: olya.lyubovskaya@gmail.com

Заболевания опорно-двигательной системы человека остаются актуальной проблемой здравоохранения в мире. Несмотря на способность костей и суставов к регенерации, для лечения врожденных, онкологических заболеваний и травматических повреждений требуются костные имплантаты. Современные требования к имплантируемым биоматериалам включают не только отсутствие токсичности, канцерогенности, тератогенности, аллергенности, но и биосовместимость по механическим и химическим свойствам, биоактивностью с контролируемой скоростью биодеградации. Для костных имплантатов дополнительно необходимы остеокондуктивность, остеоиндуктивность и остеогенность. В сравнении с ауто-, алло- и ксенотрансплантатами синтетические имплантаты обладают принципиальными преимуществами, поэтому разработка полностью синтетических костных материалов, обладающих указанными свойствами, является актуальной научной задачей. Среди различных синтетических костных материалов выделяют композиты на основе полилактида и микрочастиц фосфатов кальция. Для индукции остеогенных свойств таких материалов необходимо увеличение доли фосфатов кальция, что сопровождается одновременным снижением их прочности.

Цель данной работы состояла в получении высокопористых костных материалов с высоким содержанием фосфатов кальция (более 50 масс. %) и изучении их механических и цитотоксических свойств. В ходе наших исследований выяснилось, что при использовании фосфата кальция в виде нанопроволок удается значительно улучшить механические свойства получаемых изделий. В настоящей работе по методу [1] были получены кальций-фосфатные нанопроволоки длиной 5–20 мкм и толщиной 30–400 нм, которые впервые использовались нами для создания новых скаффолдов методом электроспиннинга и разработанным методом фазового расслоения. Полученные при электроспиннинге матриксы обеспечивают пористую структуру, которая имитирует естественный внеклеточный матрикс, построенный из нановолокон нативного белка, такого как коллагеновые фибриллы; помимо этого, входящие в состав матрикса коллаген и фосфат кальция обладают остеогенными свойствами.

Исследования на биосовместимость полученных матриксов проводили с использованием культуры клеток остеогенной саркомы большой берцовой кости с последующей фиксацией клеток формальдегидом и дополнительным окрашиванием ядер флуоресцентным красителем Hoechst для микроскопической визуализации и количественной оценки.

Помимо описанных выше качеств, которыми должен обладать имплантат, важна и внешняя его форма, которую можно придать материалу для соответствия месту дефекта. Для этого в данной работе впервые предложен метод фазового расслоения для получения имитирующих микроструктуру костей пористых материалов произвольной формы и исследованы морфологические и механические свойства изделий.

Литература

1. J. Zhan et al. Biomimetic formation of hydroxyapatite nanorods by a single-crystal-to-single-crystal transformation // Adv. Funct. Mater. 2005. Vol. 15(12). P. 2005-2010.