ВЛИЯНИЕ Zr НА ФАЗОВЫЙ СОСТАВ И СВОЙСТВА ДЕФОРМИРУЕМОГО СПЛАВА Al-Cu-Yb

Барков Р.Ю.1, Горлов Л.Е., Яковцева О.А.1

ассистент

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Кафедра металловедения цветных металлов, г. Москва, Россия

E–mail: barkov@misis.ru

В последние годы активно ведется разработка сплавов, легированных редкоземельными металлами (РЗМ). При этом разрабатываются сплавы не только с малыми добавками, но и с использованием РЗМ как основных легирующих компонентов, как для литейных, так и для деформируемых сплавов. Сплавы квазибинарных разрезов тройных систем Al-Cu-РЗМ показали свою перспективность для разработки новых высокотехнологичных сплавов. Небольшая добавка Zr в алюминиевые сплавы обеспечивает образование наноразмерных выделений Al3Zr, улучшающих стойкость к рекристаллизации и механические свойства.

В данной работе рассмотрено влияние добавки Zr на фазовый состав и механические свойства деформируемого сплава Al-4,4Cu-2,5Yb.

Для сравнения выбраны сплавы Al-4,4Cu-2,2Yb и Al-4,4Cu-2,2Yb-0,4Zr. Слитки получали в лабораторных условиях, проводили гомогенизационный отжиг, для получения листа толщиной 1 мм проводили горячую прокатку, а затем прокатку при комнатной температуре. В процессе гомогенизации происходит растворение неравновесного избытка фаз кристаллизационного происхождения, фрагментация и сфероидизация равновесных интреметаллидов. Так же отмечены сферические частицы, типичные для дисперсоидов со структурой L12 состава Al3(Zr,Yb) которые зародились в процессе обработки гомогенизацией, и дискообразные  частицы фазы θ’(Al2Cu), образующиеся при старении .

| а б | в |
| --- | --- |
| Рисунок 1 – Микроструктура литого сплава Al-4.4Cu-2.2Yb-0.4Zr отожженного в течение 3 часов (СЭМ)(а), состаренного в течение 5 часов(ПЭМ) (б) и изменение твердости деформированных листов (в) |

Сплав AlCuYbZr демонстрирует такие же зависимости твердости от температуры и времени, но показывают более высокое значение твердости по сравнению со сплавом AlCuYb за счет выделения фаз Al3(Zr,Yb), которые были образуется при гомогенизации.

Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РНФ № 21-79-00193.