Составы для ремонта, восстановления и реставрации объектов культурного наследия

Батаева П.Д.1

Аспирант 2 года обучения

1Комплексный научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова Российской Академии наук, Грозный, Россия

E-mail: bataeva_ggntu@mail.ru

В последние годы задача сохранения объектов культурного наследия на территории Российской Федерации остается актуальной за счет резкого возрастания объема работ по их реставрации и восстановлению. С течением времени многие памятники истории и культуры перестают удовлетворять требованиям надежности, в то же время наблюдается снижение качества работ из-за неправильного выбора ремонтных смесей и составов.[4]

Каменная кладка при ремонте и восстановлении объектов культурного наследия выполняется с использованием растворов на современных вяжущих веществах, а применяемые в настоящее время методы ремонта и усиления конструкций памятников сводятся, в основном, к наращиванию новых слоев из обычного бетона, созданию стальных обойм, или полной замене конструктивов, что противоречит предъявляемым требованиям. На сегодняшний день в Комплексном научно-исследовательском институте им. Х.И. Ибрагимова разрабатываются составы для восстановления, ремонта и реставрации памятников истории и культуры.[2]

Для восполнения функций гидравлической извести предусмотрено применение в растворной смеси белого цемента. Предварительные результаты исследований показывают, что данный цемент ускоряет затвердение, повышает устойчивость к атмосферным явлениям, положительно сказывается на приготовление раствора по структуре и свойствам, в определенной степени, приближенного к раствору, который применялся в каменной кладке старинных национальных строений (боевые башни, жилые строения и т.д.).[1,3]

В лабораторных условиях на основе экспериментальных составов раствора в стандартных формах были изготовлены кубики и балочки для определения предела прочности на сжатие (Рис. 1).

Рис. 1. кубики и балочки для определения предела прочности на сжатие

Пределы прочности на сжатие раствора при испытании образцов в возрасте 28 суток представлены в таблице 1.

Таблица 1. Предел прочности на сжатие экспериментальных составов раствора

| № эксперимен-тального состава | Прочность на сжатие, кгс/см2 |
| --- | --- |
| 1 | 78,2 |
| 3 | 25,8 |
| 4 | 50,6 |
| 5 | 52,1 |
| 6 | 57,6 |

Таким образом, составы, разрабатываемые в КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, максимально приближенные к «материнским», соответствуют предъявляемым требованиям, более эффективны и способствуют повышению качества и долговечности.

Литература

- Баженов Ю. М., Батаев Д. К-С. Материалы и технологии для ремонтно-восстановительных работ в строительстве. Научная монография. – М.: КОМТЕХ, 2000. – 234 с.

- Батаев Д.К.С., Апкаров Ш.И., Эдилсултанова М.В. (2017) Улучшенные составы ремонтных бетонов на основе техногенного сырья Сборник «Экология, здоровье и образование в ХХI веке. Глобальная интеграция современных исследований и технологий. Материалы III Кавказского экологического форума» (Грозный, изд-во Чеченского государственного университета), 115-118.

- -Батаев Д.К-С. Техническая экспертиза зданий и сооружений. –М.: Издательство «Комтех-Принт», 2004. – 309 с.;

- Борейша В.М. Минеральные ресурсы Северо-Кавказского края// Природные богатства Северо-Кавказского края. - М.: Пятигорск, 1935. - 43 с.