Получение износостойких композиционных покрытий системы Fe-SiC

Андриянов Ю.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,

факультет машиностроительные технологии, Москва, Россия

E-mail: andriyanov-yra@mail.ru

Получение износостойких покрытий методом дуговой наплавки в защитных газах порошковыми проволоками - один из эффективных способов поверхностного упрочнения. Материалами для таких покрытий служат композиционные на основе железной матрицы, наполнителем которой являются карбиды [1,2].

В работе рассматривается получение композиционных покрытий системы Fe-SiC и их влияние на стойкость к абразивному износу, для получений которых были разработаны 3 экспериментальные проволоки В-21, В-22, В-23, состав которых приведен в таблице 1.

Данными проволоками были проведены пятислойные наплавки в смеси защитных газов (Ar 82 % + CO2 18 %) с колебаниями (амплитуда 18 мм, скорость колебаний                 60 кол/мин, задержка на кромках 0.5 с) на токе 240-250 А и напряжением 30-32 В.

Микроструктурный анализ показал наличие включений хлопьевидного графита в верхних слоях наплавки всех трех образцов, что связано с высоким содержанием углерода в составе проволок (5.28-5.37 %), а также с высоким содержание кремния, который является сильнейшим графитизатором. Высокая концентрация графита способствовала увеличению хрупкости и твердости, из-за чего не удалось измерить последнее (образцы крошились). Анализ процессов перехода металла в сварочную ванну (были изучены капли с торцов электродов) показал, что все компоненты шихты под действием высоких температур дуги полностью диссоциируют еще на стадии капли.

Применение данных проволок в качестве присадочных с проволокой В-11 в качестве электродной, позволило снизить образование графита в структуре и измерить значения твердости (57 HRC, 59 HRC, 61 HRC для проволок В-21, В-22, В-23 соответственно).

Таблица 1. Компонентный состав шихты порошковых проволок

| Компонент шихты | Маркировка проволоки |
| --- | --- |
|  | В-21 | В-22 | В-23 | В-11 |
| SiC 5856 (40-50 мкм) | 40 | – | – | – |
| SiC 8959 (100-125 мкм) | – | 40 | – | – |
| SiC 9186 (250-315 мкм) | – | – | 40 | – |
| Феррохром ФХ850А | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Феррониобий ФНб60 | 19.3 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
| Ферробор Фб-17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Графит ГИИ-А | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |

Таким образом, при дуговой наплавке в среде защитных газов как с дополнительной присадкой, так и без нее наблюдается разложение карбидов кремния на стадии перехода в сварочную ванну и легирование ими наплавленного металла. Для обеспечения перехода карбида кремния в сварочную ванну в нерасплавленном состоянии рекомендуется обеспечить снижение теплового воздействия дуги путем введения дополнительной присадочной проволоки в хвостовую часть сварочной ванны, либо увеличением вводимой в присадочную проволоку фракции карбида кремния.

Литература

1. Лившиц Л. С., Гринберг Н. А., Куркумелли Э. А. Основы легирования наплавленного металла //М.: Машиностроение. – 1969. – Т. 14. – 188 С.

2. Соколов Г. Н. и др. Порошковые и композиционные проволоки для сварки и наплавки// Волгоград: ВолгГТУ. – 2015. – 128 С.