Резорбируемость кальцийфосфатной пенокерамики в сконцентрированной модельной среде Simulated Body Fluid

Маслова Л.Ю.

Аспирант, 1 год обучения

Государственное научное учреждение «Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси», Минск, Республика Беларусь

E-mail: maslova@igic.bas-net.by

Широкое использование в регенеративных методах лечения поврежденной костной ткани кальцийфосфатных (КФ) керамических биоматериалов [1,2] обусловлено их способностью полностью или частично резорбироваться и стимулировать остеогенез в области дефекта. Способность КФ материала к резорбции описывают понятием «биоактивность», которое включает два процесса [3]: резорбцию (растворение) в среде организма и минерализацию костного матрикса (осаждение апатита). Данные процессы могут быть смоделированы in vitro при выдерживании КФ биоматериалов в модельной среде Simulated Body Fluid (SBF), имитирующей плазму крови.

Для определения резорбируемости КФ пенокерамики использовали среду SBF [4], сконцентрированную в 5 раз (SBF(5). Образцы пенокерамики получали прямой репликой пенополиуретановых матриц GranuFoam (Китай) пористостью до 70 % с использованием порошков синтетического гидроксиапатита и монокальцийфосфата моногидрата («Вектон» ГОСТ 10091-75, Россия) в среде 0,8 % поливинилового спирта (AppliChem, Германия). Пористая структура формировалась в процессе отжига при 1200 ºС [5]. Полученная КФ пенокерамика имеет пористость 60 ( 64 %, невысокую статическую прочность 0.2 МПа и состоит из β-трикальцийфосфата (89 %) и β-пирофосфата кальция (11 %). Пенокерамику выдерживали в SBF(5 в течение 1 – 15 сут при температуре 37 ºС и высушивали до постоянной массы.

Установлено, что в первые 3 сут выдерживания в SBF(5 масса образцов увеличивается в 2.5 раза, что связано с преобладанием процесса осаждения апатита. На 5 ( 11 сут начинается резорбция сформированного слоя апатита, а на 13 сут в SBF(5 устанавливается равновесие при рН 8.7 и КФ пенокерамика резорбируется вплоть до разрушения, что приводит к резкому снижению массы образцов.

Таким образом, выявлено, что процесс резорбции КФ пенокерамики является многоступенчатым и нелинейным. Использование среды SBF(5 позволяет уменьшить время выдерживания исследуемых образцов и оценивать изменение массы образцов пенокерамики за счет интенсификации протекающих процессов. Разработанная КФ пенокерамика может быть использована для заполнения костных дефектов, а также в качестве матриксов клеточных культур и лекарственных препаратов.

Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследования научному руководителю зав. лаб. фотохимии и электрохимии, к.х.н., доценту В.К. Крутько и консультанту вед.н.с., к.х.н., доценту О.Н. Мусской. Работа выполнена при поддержке Государственной программы научных исследований по заданию 2.1.04.7 на 2021–2025 гг.

Литература

1. Сафронова Т.В. Неорганические материалы для регенеративной медицины // Неорг. матер. 2021. Т. 57, № 5. С. 467–499.

2. Крутько В.К. Синтетический гидроксиапатит ( основа костнозамещающих биоматериалов // София. 2017. № 1. С. 50(57.

3. Hench L.L. Third-generation biomedical materials // Science. 2002. V. 295. P. 1014–1017.

4. Barrere F., et al. Nucleation of biomimetic Ca-P coatings on ti6A14V from a SBFx5 solution: influence of magnesium // Biomater. 2002. V.23, №10. Р. 2211(2220.

5. Крутько В.К., и др. Кальцийфосфатная пенокерамика, полученная обжигом порошковой смеси гидроксиапатит(монокальцийфосфат моногидрат // Стекло и керамика. 2021. Т. 94, № 12. С. 15–21.