Использование критериев конструкционной прочности и структуры в задачах обоснования технологии титановых сплавов

Самсонова Татьяна Игоревна

Студент, 1 курс магистратуры

Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н. Туполева, институт авиации, наземного транспорта и энергетики, Казань, Россия

E-mail: tanya_zadorinka@mail.ru

Для обеспечения эффективной и надежной эксплуатации высоконагруженных элементов техники важным является обосновать основные критерии предельного состояния материалов с позиций состояния структуры и свойств. Для удобства они должны быть представлены характеристиками конструкционной прочности (КП), являющиеся структурно-чувствительными и отражающие технологическую и эксплуатационную наследственность. В качестве таких критериев используются характеристики истинной диаграммы деформирования сплавов (ψ, КIС, SК, EК, m(0)) [1].

Исследования проводились на образцах в разных технологических и структурных состояниях титановых сплавов ВТ22, ВТ6 [2]. Для решения задач были рассмотрены варианты структур титановых сплавов, которые отличаются неоднородностью размеров, геометрии и количества низкотемпературной α и превращенной αп – фазы.

Рис.1 Структура диска компрессора в вариантах штамповки: в 3(а) и 8 переходов (б)

Соотношение компонентов структуры α/αп (среднее значение, соотношений параметров структуры) в каждом случае технологического состояния различается по размерам, геометрии и взаимному расположению [3]. Поэтому каждому варианту структурного состояния соответствует определенный комплекс характеристик КП.

Таблица 1. Характеристики структуры и свойств сплавов по вариантам технологии заготовок из  ВТ22 и ВТ6 (соответственно)

| Данные свойств и структуры | Штамповки в 8 переходов | Штамповки в 5 переходов | Диск поковка | Штамповки в 3 перехода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| α/αП | 2 | 2,5 | 4,7 | 5,7 | 6 | 8 | 10 | 11 |
| ψ, % | 43 | 41 | 19,6 | 17 | 14 | 10 | 9.4 | 7.9 |
| КIС, МПа.м0,5 | 78 | 70 | 50 | 48 | 46.5 | - | 45.4 | 39.4 |
| SК, МПа | 1590 | 1550 | 1435 | 1410 | 1390 | - | 1364 | 1329 |
| EК, МПа | 2700 | 3000 | 6147 | 7220 | 8800 | 10170 | 12300 | 14100 |
| m(0) | 9,5 | 7,12 | 8,96 | - | 6,0 | 4,08 | 4,9 | 5,47 |

Установлена иерархия свойств титановых сплавов мартенситного и переходного классов для обоснования их технологий. Лучшими свойствами КП обладает вариант штамповки в 8 переходов с минимальным соотношением параметра структуры (α/αп).

Литература

1. Муратаев Ф.И., Мухамадеев И.М. Закономерности структурных состояний и характеристик конструкционной прочности штамповок титанового сплава // Вестник КГТУ им. А. Н. Туполева. 2020. Т. 76, № 2. С. 46−52.

2. Шабалин Е.А., Муратаев Т.А., Муратаев Ф.И. Ранжирование характеристик конструкционной прочности в задачах обеспечения долговечности и надежности сплавов. Materials. Technologies. Design. [S. l.], v.3, n. 2(4), p. 51-61, 2021. ISSN 2658-7572.

3. Фролова А.Б., Муратаев Ф.И. Согласование характеристик структуры и конструкционной прочности титановых сплавов мартенситного и переходного// Material Techologies Design 2021. Vol. 3, No. 2(4) С. 25-31 DOI 10.54708/26587572_2021_32425.