Исследование сублимации кристаллов пентаэритрита тетранитрата с помощью атомно-силовой микроскопии

Косарева Е.К.1, Гайнутдинов Р.В.2, Муравьев Н.В.1

Аспирант, 2-й год обучения

1Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, Москва, Россия

2Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук, Москва, Россия

E–mail: catherine.kos@yandex.ru

Одна из приоритетных задач современных исследований энергетических материалов – это создание материалов с контролируемыми свойствами. Известно, что физические свойства кристаллических веществ, в том числе чувствительность к инициирующим воздействиям, в значительной степени определяются морфологией и особенностями поверхности отдельных частиц [1-2]. В то же время, процесс роста и свойства кристаллов можно контролировать, варьируя различные параметры кристаллизации [3-5].

В работе проведено исследование зависимости параметров сублимации кристаллов пентаэритрита тетранитрата ((CH2ONO2)4C, ТЭН) от их размеров и формы. Морфология частиц ТЭН, полученных кристаллизацией на кремниевых и золотых подложках из раствора в ацетоне, исследована с помощью комбинации различных методик атомно-силовой микроскопии (АСМ). Выяснено, что при кристаллизации на кремнии ТЭН формирует крупные дендритные кристаллы размером до 1 мм, тогда как на золотых подложках образуются сферические частицы 5-10 мкм в диаметре.

Для in-situ исследования сублимации полученных кристаллов применялась комбинация АСМ и резистивного нагревательного столика.  Установлено, что температура, при которой ТЭН полностью сублимирует, возрастает с увеличением размеров кристалла. Кроме того, продолжительные исследования кристаллов при различных температурах позволили вычислить скорость и энергию активации процесса сублимации.

Литература

1. Hudson R. J., Moniruzzaman M. and P. P. Gill. Investigation of Crystal Morphology and Shock Sensitivity of Cyclotrimethylenetrinitramine Suspension by Rheology // Prop., Explos., Pyrotech. 2015. Vol. 40. P. 233–237.

2. Bellitto V. J., Melnik M. I. Surface defects and their role in the shock sensitivity of cyclotrimethylenetrinitramine // Appl. Surf. Sci. 2010. Vol. 256. P. 3478-3481.

3. Mezei G., Kampf J. W., Pecoraro V.L. Temperature-, molar ratio- and counterion-effects on the crystal growth of bipyridinium-bis (alkylcarboxylic acid)-crown etherpseudorotaxanes // New J. Chem. 2007. 31 (3). P. 439-446.

4. Knepper R. et al. Controlling the micro-structure of vapor-deposited pentaerythritol tetranitrate films // J. Mater. Res. 2011. Vol. 26. P. 1605–1613.

5. Fondren Z. T. et al. Crystallization kinetics of pentaerythritol tetranitrate (PETN) thin films on various materials // Appl. Surf. Sci. 2020. Vol. 522. P. 146350.