«Пьезоэлектрические и диэлектрические свойства lead-free керамики»

Ильина Татьяна Сергеевна1

Аспирант, 3 курс

1Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,

Москва, Россия

E–mail: ilina.tatina@gmail.com

Разработка бессвинцовых материалов со свойствами, сопоставимыми со свойствами оксидов PZT, все еще остается нерешенной задачей. Наиболее перспективными для создания новых бессвинцовых пьезоэлектрических материалов являются оксиды на основе титаната натрия-висмута. Было подтверждено, что А- и В- замещения акцепторного и донорного типа в оксидах NBT могут способствовать улучшению их сегнетоэлектрических и пьезоэлектрических свойств [1-5].

Исследованы сегнетоэлектрические и локальные пьезоэлектрические свойства керамики на основе релаксорного сегнетоэлектрика титаната натрия-висмута 
(Na0,5-xBaxBi0,5)TiO3 с x= 0,02 – 0,08, модифицированного 1 мас.% добавки для спекания CuO2.

Сегнетоэлектрическую доменную структуру керамических образцов изучали методом силовой микроскопии пьезоотклика (СМП) с использованием сканирующего зондового микроскопа MFP-3D (Asylum Research, США). Среднеквадратичная шероховатость всех образцов составляла менее 10 нм. Использовались токопроводящие кантилеверы NSG10 (Tips nano). Все СМП изображения были получены при приложении 3 В переменного напряжения и частоте 20 кГц. Проведены эксперименты по локальной поляризации исследуемых образцов, получена индуцированная доменная структура “box in box”, созданная путем подачи постоянного напряжения ± 30 В. Расчеты показали, что максимальное значение ΔPR (определялось высотой "шага" между областями положительной и отрицательной поляризации) наблюдается для образца с x = 0,08. Для дальнейшего изучения локального переключения керамики получены петли гистерезиса, подтверждающие переключение. Пьезоотклик увеличивается с увеличением концентрации Ba2+, в то время как коэрцитивное напряжение уменьшается.

Фазовые переходы различного типа отмечены широкими пиками диэлектрической проницаемости вблизи Tm ~ 600 К и ступенчатыми аномалиями при Td ~ 450 К. При увеличении x до 0,04 значение Tm уменьшается до 400 K. Фазовые переходы при Td демонстрируют типичное поведение релаксора. Увеличение пьезоэлектрического коэффициента d33 наблюдалось для образца с x=0,08, коррелирующего с увеличением значения диэлектрической проницаемости при комнатной температуре, что указывает на положительное влияние модификации катионов Ba2+ на функциональные свойства керамики на основе титаната натрия-висмута.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований в рамках научного проекта № 20-32-90117.

- Politova, et al. Phase Formation and Phase Transitions in Nonstoichiometric Sodium Bismuth Titanate Ceramics. // Inorganic Materials, 2018, V. 54 ( 7), pp. 744–748.

- Politova, et al. Ferroelectric Phase Transitions of Modified [(Na0.5Bi0.5)1–xLax]TiO3 
(x = 0 – 0.1) // Sodium Bismuth Titanate-Based Ceramics. Inorg. Mater. 2020, V. 56 (1), pp. 91–96.

- Kaleva, Politova, and Mosunov. Effect of Cobalt Additions on the Microstructure and Properties of Sodium Bismuth Titanate Ceramics. // Inorg. Mater. 2021, V. 57 (5), pp. 541–546.

- Politova, et al. Phase transitions, dielectric and piezoelectric properties of [(Na0.5Bi0.5)1-xLix]TiO3 (x= 0 – 0.1) ceramics. // Ferroelectrics. 2021, V. 574, pp. 144–155.

- Politova, et al. Dielectric and Piezoelectric Properties of (Na0.5Bi0.5)(Ti1-xMnx)O3 
(x = 0 – 0.1) Modified // Ceramics. Inorg. Mater. 2021, V. 57 (9), pp. 942–949.