Определение удельной поверхности порошков циркония

методом низкотемпературной адсорбции азота

Селезнева А.Д.,1 Кашафдинов И.Ф.,

Царев М. В., Иванов Д.Г., Киселев П.Л.

1Инженер-исследователь

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский

институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), г. Саров, Россия

E-mail: ad_selezneva@mail.ru

Мелкодисперсные порошки циркония находят широкое применение в области пиротехники, производстве боеприпасов и других устройств, прежде всего, благодаря высоким энергетическим и кинетическим параметрам горения. Наряду со степенью дисперсности и химическим составом, которые оказывают влияние на свойства конечных изделий и определяют требования безопасности при работе с цирконийсодержащими составами, важной характеристикой данных порошков также является величина удельной поверхности [1]. Целью настоящей работы являлась выработка подходов к определению удельной поверхности циркония методом низкотемпературной адсорбции азота с использованием современного аналитического оборудования. В работе исследовались мелкодисперсные порошки натриетермического циркония двух различных производств, а также электролитический цирконий, измельченный по гидридной технологии. В результате работы выбраны оптимальные режимы проведения измерений, позволяющие получать хорошо воспроизводимые результаты, а также установлены диапазоны изменения значений удельной поверхности образцов циркония, которые получены по разным технологиям.

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской деятельности базовой кафедры ФГБОУ ВО КНИТУ (г. Казань) во ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Авторы выражают благодарность сотрудникам КНИТУ Базотову В.Я., Бурдиковой Т.В. и Диденко Т.Л., а также сотрудникам РФЯЦ-ВНИИЭФ Постникову А.Ю., Лошкареву В.Н., Киселеву П.Л., Бережко П.Г. и Коршунову К.В. за поддержку данной работы.

Литература

1. Блюменталь У.Б. Химия циркония. / Пер. с англ. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1963. С. 27-34.