Повышение растворимости противогрибкового препарата изавуконазола с помощью солеобразования

Васильев Н.А.

Аспирант, 3 год обучения

Институт химии растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук, Иваново, Россия

E-mail: nikitavasilev1995@mail.ru

Изавуконазол (ISV) является системным противогрибковым препаратом класса триазолов, который используется для лечения инвазивного аспергиллеза и мукормикоза. Однако низкая растворимость и скорость растворения ISV при фармацевтически значимых значениях pH ограничивает его терапевтическое применение. Одним из наиболее распространённых методов повышения растворимости является образование фармацевтической соли. Солеобразование является подходом, в котором, исходная молекула активного фармацевтического ингредиента ионизируемы и объединена с противоином с образованием нейтральной системы.

В данной работе, нами был проведён обширный скрининг с рядом противоионов, в результате которого, было обнаружено две новые соли: с органическим противоином, толуолсульфоновой кислотой (TSA) и неорганическим, фосфорной кислотой (P). Новые системы исследовались с помощью рентгенофазового анализа (РФА), дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), термогравиметрического анализа (ТГ), сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). Структуры всех кристаллических форм расшифрованы на основе данных рентгеноструктурного анализа монокристаллов. [1]

Проведено исследование растворимости в водных буферных растворах, имитирующих физиологические значения pH. Было замечено, что кристаллический изавуконазол не переходит в гидрат при растворении, в отличие от других твердых форм. Обнаружено, что солевые формы ISV демонстрируют повышение концентрации препарата в фармацевтически значимых буферных средах при растворении. Таблетирование фармацевтических солей приводит к более медленному фазовому превращению в гидрат изавуконазола и длительному пересыщению лекарственного средства.

Рис. 1. Порошковые дифрактограммы новых солей изавуконазола и его гидрата

Литература

1. Voronin A. P. et al. Exploring the solid form landscape of the antifungal drug isavuconazole: crystal structure analysis, phase transformation behavior and dissolution performance //CrystEngComm. – 2021. – Т. 23. – №. 48. – С. 8513-8526.