Использование жидких зондов на основе эвтектического раствора c возможностью варьирования размера

Пермяков Н.В.

доцент кафедры микро- и наноэлектроники

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  им. Ленина (Ульянова), факультет электроники, Санкт-Петербург, Россия

nvpermiakov@etu.ru

Одним из важных направлений в синтезе новых наноматериалов является диагностика электрофизических свойств образцов, особенно измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) в локальных областях [1-5]. Целью настоящей работы является разработка измерительного комплекса, с помощью которого можно создать прижимные жидкие контакты, вносящие минимальные механические деформации в измеряемые структуры на основе эвтектического индий-галлиевого расплава для измерения вольт-амперных характеристик тонкопленочных образцов. На основании литературного обзора подобраны параметры изготовления жидких зондов, заключающиеся в контроле скорости выдавливания и перемещения зонда вдоль вертикальной оси. Жидкий расплав InGa размещается в инсулиновом шприце, диаметр которого составляет 400 мкм, затем выдавливается таким образом, чтобы капля держалась на острие шприца. После контакта с поверхность и медленном вытягивании можно сформировать конусовидную форму капли расплава на острие шприца, с которой в дальнейшем удобно работать.

Зонд с использование жидкого эвтектического электрода требуется изготавливать перед каждым измерением, поскольку размер контактного пятна можно будет только увеличивать по сравнению с исходным размером. Разработанная установка может быть использована для проведения электрических измерений тонких пленок для задач полимерной электроники. Также возможно использовать данные зонды для модификации тонких пленок, в случае создания предпробойных условий и развития пробоя в пленке. Таким образом, возможно, сформировать разветвленную фрактальную структуру на основе тонких пленок [1,3]. Приведенные вольт-амперные характеристики демонстрируют работоспособность данных типов зондов. Было замечено, что увеличение размера пятна контакта нелинейно изменяет форму вольт-амперной характеристики. Возможно, это связано с формированием барьерного слоя из оксидов индия и галлия покрывающих каплю в месте контакта с поверхностью образца.

Грантовая поддержка фонда РНФ, проект № 22-29-20162

Литература

1. Бобков А.А., Бородзюля В.Ф., Ламкин И.А. и др. Исследование явлений, возникающих при формировании фрактальных микроструктур в слоях поликарбоната, полиметилметакрилата, оксида индия–олова, оксида цинка // Физика и химия стекла.  2019. Т. 45. № 3. С. 288-297.

2. Мошников В.А., Спивак Ю.М., Алексеев П.А., Пермяков Н.В. Атомно-силовая микроскопия для исследования наноструктурированных материалов и приборных структур: учебное пособие / СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2014. – 144 с.

3. Овезов М.К., Бобков А.А., Бородзюля В.Ф. Особенности образования фрактальных микроструктур методом электрического пробоя // Евразийское Научное Объединение. 2017. Т. 1. № 3 (25). С. 8-10.

4. Семенюк А.В., Пермяков Н.В., Мошников В.А. Установка с жидким точечным контактом для проведения электрических измерений // Фундаментальные проблемы радиоэлектронного приборостроения. – 2018. – Т. 18. – № 3. – С. 604-607.

5. Rothemund P., Bowers C.M., Suo Z., Whitesides G.M. Influence of the contact area on the current density across molecular tunneling junctions measured with egain top-electrodes / // Chemistry of Materials. 2018. V. 30. I. 1. P. 129-137.