Структура Sr-содержащих перовскитов SrFe0.5Nb0.5O3, SrMn0.5Nb0.5O3и твердого раствора 0.7LaMnO3-0.3SrFe0.5Nb0.5O3

Вебер Светлана Сергеевна

Аспирант

Южный Федеральный Университет

Физический факультет, Ростов-на-Дону, Россия

E-mail: kozarenkosveta@yandex.ru

Проведен двухэтапный твердофазный синтез образцов SrFe0.5Nb0.5O3, SrMn0.5Nb0.5O3 и 0.7LaMnO3-0.3SrFe0.5Nb0.5O3 при температурах T1=1000 (C и T2=1100 (C.

Определены структурные параметры: симметрия и параметры элементарных ячеек при комнатной температуре

Рентгенограмма SrFe0.5Nb0.5O3 с одинаковой достоверностью интерпретируется в предложениях разной симметрии. Поэтому останавливаемся на наиболее простой версии кубической фазы.

SrMn0.5Nb0.5O3 после синтеза характеризуется двумя кубическими фазами Pm-3m с параметрами ячеек a1=3.9829  Å и a2=3.9541 Å.  Концентрация фазы a1 приблизительно в 5 раз больше, чем фазы с a2. Наличие двух фаз может быть связано с вариациями валентности ионов Mn и нестехиометрией структуры по кислороду. Сравнение с параметром кубической фазы SrFe0.5Nb0.5O3 позволяет предположить, что фаза SrMn0.5Nb0.5O3 с параметром a1 содержит ионы Mn в трехвалентном состоянии ( ионы Mn3+ и Fe3- имеют практически одинаковые ионные радиусы), а фаза SrMn0.5Nb0.5O3  с параметром a2 скорее всего содержит Mn в четырехвалентном состоянии, а электронейтральность структуры обеспечивается дефицитом Sr.

0.7LaMnO3-0.3SrFe0.5Nb0.5O3 после синтеза при T1=1000 (C  имеет содержание перовскитовой фазы R-3c порядка 60%, а после синтеза при T2=1100 (C ее содержание равно 100%. C увеличением температуры синтеза увеличивается объем перовскитовой подъячейки и угол ромбоэдричности приближается к 90(.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (Государственное задание в сфере научной деятельности научный проект № 0852-2020-0032), (БАЗ0110/20-3-07ИФ).