Низкопорговые автоэмиссионные катоды на базе новых углеродных наноматериалов для повышения характеристик систем спектроскопии характеристических потерь энергии электронов

Смердов Р.С.

Санкт-Петербургский горный университет,

Соискатель ученой степени кандидата технических наук

факультет фундаментальных и гуманитарных дисциплин, Санкт-Петербург, Россия

E–mail: rssmerdov21@gmail.com

Спектроскопия характеристических потерь энергии электронов (EELS) является мощным инструментом получения данных об элементном составе, типе химических связей, фононной структуре и оптических свойствах материалов. Решение задачи дальнейшего увеличения энергетической и временной разрешающей способности EELS актуально как для создания физических и математических информационных моделей эмиссии электронов [1, 2], так и с целью повышения точности анализа элементного и фазового состава анализируемых поверхностей в наномасштабе [3, 4, 5].

Цель работы – разработка прототипа автоэмиссионного низкопорогового [1] катода для увеличения энергетической и временной разрешающей способности систем спектроскопии характеристических потерь энергии электронов.

В ходе работы реализован прототип автоэмиссионного низкопорогового катода из нового наноматериала на основе пористого кремния [2, 6], функционализированного допированными серебром углеродными структурами на базе фуллерена C60 [2], характеризующийся более узким энергетическим спектром электронов и более высокой плотностью эмиссионного тока, чем существующие решения, при сравнимых или меньших значениях напряженности поля.

Установлено, что применение разработанного прототипа катода позволит обеспечить рост энергетического разрешения на 20 % по сравнению с EEL-системой на базе золотого острийного холодного катода, а также рост временного разрешения и снижение порога детектирования следовых концентраций химических элементов на 17 % и 9 % соответственно по сравнению с перспективными EEL-системами на базе углеродных нанотрубок.

Сформированная в работе физическая модель эмиссии, несмотря на ряд недостатков, в том числе сложность анализа эмиссионных характеристик композиционных материалов, позволяет утверждать, что эффект низкопороговой эмиссии является общим для широкого ряда углеродных материалов с различными отклонениями от непрерывной бездефектной решетки монокристалла, а также для аморфных структур.

Литература

1. Fursey G.N. et al. Low-Threshold Field Emission from Carbon Structures // J. Synch. Investig. 2019. Vol. 13, № 5. P. 814–824.

2. Smerdov R. et al. Advances in Novel Low-Macroscopic Field Emission Electrode Design Based on Fullerene-Doped Porous Silicon // Electronics. 2020. Vol. 10, № 1. P. 42.

3. Spivak Y.M. et al. The Architectonics Features of Heterostructures for IR Range Detectors Based on Polycrystalline Layers of Lead Chalcogenides // Crystals. 2021. Vol. 11, № 9. P. 1143.

4. Mustafaev A.S. et al. Nano-size effects in graphite/graphene structure exposed to cesium vapor // Journal of Applied Physics. 2018. Vol. 124, № 12. P. 123304.

5. Kononova I. et al. Fractal-Percolation Structure Architectonics in Sol-Gel Synthesis // IJMS. 2021. Vol. 22, № 19. P. 10521.

6. Spivak Yu.M. et al. Surface Functionality Features of Porous Silicon Prepared and Treated in Different Conditions // Journal of Nanomaterials. 2016. Vol. 2016. P. 1–8.