Установка и способ контроля сетчатых слоев с фрактально-перколяционной структурой

Бобков А.А.1

Ассистент каф. микро- и наноэлектроники

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: anton.a.bobkov@yandex.ru

Сетчатые структуры с размерами сечения ветвей, соизмеримых с Дебаевской длиной экранирования, представляют интерес для газочувствительной сенсорики, прозрачной электроники, катализа и других научно технических направлений. Методы золь-гель технологии позволяют получать и эффективно управлять такими структурами [1-2].

Развитие технологий получения инкорпорированных пористых материалов и нанолитографических способов создания газочувствительных элементов, состоящих из ограненных нанокристаллов, интенсивно исследовались в УНЛ «Наноматериалы» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в течение последних лет [3-4]. Новизна основных научно–технических решений разработок подтверждена патентом РФ [5].

В настоящее время актуальной задачей является разработка метрики фрактальных наноструктур и исследования особенностей изменения электрофизических свойств вблизи порога протекания. Сущность развиваемых методик основана на влиянии адсорбции сенсибилизирующего газа - кислорода на сопротивление наноразмерных каналов проводимости. В связи с этим, в техническую разработку были положены идеи измерения сопротивления слоев при вариации газовой атмосферы.

Современные тенденции в исследования газочувствительных структур диктуют новые требования для измерения чувствительности. Для этого была проведена модернизация существующей установки для измерения газочувствительности, позволяющая проводить измерения чувствительности наноматериалов в постоянном и в переменном электрическом поле (1-500 кГц) в условиях изменения газовой среды, температуры детектирования газов-реагентов и оптической накачки.

Газочувствительная ячейка проточного вида была смоделирована и реализована посредством 3D технологий. Ячейка была спроектирована на основе модульного принципа, позволяющий с легкостью заменить некоторые её части в зависимости от поставленных задач. Для работы установкой были написана программа управления в среде LabVIEW.

Характерной особенностью поведения фрактально-перколяционных структур при низких частотах является проявление индуктивного характера на измеряемых зависимостях. Такой характер был объяснён с использованием приближения на основе регулярного фрактала Мандельброта Гивена [6]. Блокировка и разблокировка проводящих ветвей в такой структуре приводит к переходу системы через порог протекания.

Литература

1. Золь-гель технология микро- и нанокомпозитов / Мошников В.А., Таиров Ю.М., Хамова Т.В., Шилова О.А. // Санкт-Петербург, 2013 с. 304.

2. Материаловедение микро- и наносистем. Иерархические структуры / под ред. В. А. Мошникова. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2017. 204 с.

3. Spivak Y. M. et al. Surface Functionality Features of Porous Silicon Prepared and Treated in Different Condi-tions //Journal of Nano-materials. – 2016. – Т. 2016. P. 2629582.

4. Bobkov A. et al. The Multisensor Array Based on Grown-On-Chip Zinc Oxide Nanorod Network for Selective Discrimination of Alcohol Vapors at Sub-ppm Range //Sensors. – 2019. – Т. 19. – №. 19. – С. 4265.

5. Способ получения нанолитографических рисунков с кристаллической структурой со сверхразвитой поверхностью / Аверин И.А., Бобков А.А., Карманов А.А., Мошников В.А., Пронин И.А., Якушова Н.Д. // патент на изобретение RUS 2655651 12.07.2017

6. Газочувствительные слои на основе фрактально-перколяционных структур / Мошников В.А., Налимова С.С., Селезнев Б.И. // ФТП. 2014. Т. 48. № 11. С. 1535-1539.