Альтернативный подход к коррекции фонового сигнала при определении размеров наночастиц диоксида титана в косметической продукции методом SP-ICP-MS

Галицкая О.А.

Аспирант, 2 год обучения

Кубанский государственный университет,

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E-mail: o.a.gal@yandex.ru

Наночастицы (НЧ) диоксиды титана находят широкое применение в промышленности, в том числе в производстве косметической продукции, за счет пигментных свойств и эффективной степени защиты от ультрафиолетового (УФ) излучения. Регулярный контакт потенциально канцерогенных НЧ диоксида титана с человеком и окружающей средой обуславливает актуальность вопросов безопасности и комплексной оценки характеристик НЧ. При этом размер НЧ диоксида титана является одним из ключевых показателей, требующим обязательного контроля.

Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой в режиме детектирования отдельных частиц (SP-ICP-MS) является перспективным методом анализа размеров НЧ [1]. SP-ICP-MS позволяет проводить экспрессный анализ размеров НЧ диоксида титана с высокой производительностью и воспроизводимостью даже на уровне крайне низких концентраций в сложных многокомпонентных матрицах. С другой стороны, SP-ICP-MS имеет сравнительно высокий предел определения размеров НЧ диоксида титана (95-130 нм по данным [2]), что ограничивает его применение для НЧ диоксида титана малых размеров. Предел определения размеров НЧ в SP-ICP-MS определяется возможностью отличать импульсные сигналы НЧ от непрерывного фонового сигнала и чувствительностью детектора к конкретному элементу. Для отделения сигналов НЧ от сигналов фона обычно используют пороговое значение суммы среднего фонового сигнала и нескольких его стандартных отклонений [3].

В данной работе на содержащих НЧ диоксида титана образцах косметической продукции апробирована альтернативная процедура коррекции фонового сигнала на его частоту и интенсивность. Предел определения размеров НЧ диоксида титана составил 71 нм и при использовании предложенной процедуры не зависел от фонового сигнала и определялся чувствительностью системы масс-спектрометра (iCAP RQ, Thermo Fisher Scientific, США) после калибровки. С использованием предложенной процедуры коррекции фонового сигнала проведена оптимизация условий определения размеров НЧ диоксида титана без специализированного программного обеспечения при миллисекундном времени накопления сигнала.

Исследования проводились с использованием научного оборудования ЦКП “Эколого-аналитический центр” Кубанского госуниверситета.

Литература

1. Montaño M.D. Single particle ICP-MS: Advances toward routine analysis of nanomaterials / M.D. Montaño, J.W. Olesik, A.G. Barber, K. Challis, J.F. Ranville // Anal. Bioanal. Chem. 2016. Vol. 408(19). P. 5053-5074.

2. Lee S. Nanoparticle size detection limits by single particle ICP-MS for 40 elements / S. Lee, X. Bi, R. B. Reed, J. F. Ranville, P. Herckes, P. Westerhoff // Environ. Sci. Technol. 2014. Vol. 48(17). P. 10291-10300

3. Laborda F. Critical considerations for the determination of nanoparticle number concentrations, size and number size distributions by single particle ICP-MS / F. Laborda, J. Jiménez-Lamana, E. Bolea, J. R. Castillo // J. Anal. At. Spectrom. 2013. Vol. 28. P. 1220-1232.