Многослойные покрытия на основе полимерных наночастиц и наночастиц золота совместно с полимерами для электрофоретического разделения биологически активных соединений

Антипова К.С., Макеева Д.В., Карцова А.А.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет,

Институт Химии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ksenija_97.10@bk.ru

Наночастицы и полимеры активно используются в капиллярном электрофорезе в качестве покрытий стенок кварцевого капилляра в целях улучшения электрофоретического разделения аналитов. Экспрессный, простой в исполнении и воспроизводимый способ формирования таких покрытий – физическая адсорбция. Однако полученные покрытия зачастую характеризуются низкой стабильностью. Для решения этой проблемы в данной работе предложено формировать многослойные покрытия, используя прием чередования противоположно заряженных слоев наночастиц и наночастиц совместно с полимерами. Композиция из нескольких слоев обеспечивает полное экранирование силанольных групп, а варьирование природы внешнего слоя позволяет влиять на величину и направление электроосмотического потока, обеспечивая многофункциональность модифицированных капилляров.

Получено покрытие на основе цитрат-стабилизированных наночастиц золота (НЧЗ), нанесенных на поверхность положительно заряженного полимера поли(диаллилдиметиламмоний хлорида) (ПДАДМАХ). Оптимизированы процедуры нанесения каждого из слоев и схема подготовки кварцевого капилляра для создания покрытий. Для получения первого слоя ПДАДМАХ модификация капилляра проводилась путем его гидродинамической промывки 0.2 %-ным раствором полимера в течение 30 мин. Сформированное поликатионное покрытие оказалось стабильным в диапазоне pH 2-6. Анализ модельной смеси катехоламинов и аминокислот на ПДАДМАХ-модифицированном капилляре показал увеличение  эффективности (N = 115809(267949 т.т./м) и селективности (Rs(1.5(5.7) разделения аналитов по сравнению с результатами для немодифированного капилляра, что свидетельствует об экранировании силанольных групп полимером. Оптимизированы условия дальнейшей модификации капилляра цитрат-стабилизированными НЧЗ, что обеспечивает перезарядку стенок капилляра. Получены СЭМ-снимки модифицированных капилляров; толщина сформированного слоя НЧЗ составила ( 30 нм. Двухслойные комбинированные покрытия ПДАДМАХ-НЧЗ применены при разделении модельных смесей катехоламинов, аминокислот и белков.

В работе также предложен подход к формированию плотного и стабильного покрытия стенок кварцевого капилляра с внешним отрицательно-заряженным слоем с использованием полимерных наночастиц: положительно заряженного наноанионита с терминальными четвертичными аммонийными группами (НИА) и отрицательно заряженного катионита с сульфо- группами (НИК). Сформировано двухслойное покрытие «НИА-НИК», отличающееся высокой стабильностью в диапазоне рН 2 - 10 и позволяющее проводить до 120 циклов анализа без обновления покрытия. Достигнуты высокие значения эффективности при анализе катехоламинов и аминокислот (N = 450-720 тыс т.т./м и N = 400-520 тыс т.т./м, соответственно).  Применение электростэкинга позволило снизить пределы обнаружения аналитов в 2-4 раза по сравнению с однослойным НИК-покрытием (3-4 нг/мл - в случае катехоламинов и 40-100 нг/мл - для аминокислот).

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-73-00211, https://rscf.ru/project/21-73-00211. Эксперименты проведены с использованием оборудования ресурсных центров «Нанотехнологии» и «Методы анализа состава вещества», Научный парк СПбГУ.