Поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия пептидных нейротоксинов

Тагирова М.Р.,1 Кудрявцев Д.С.2

Студент, 2 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

2Институт биоорганической химии им. академиков

М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Москва, Россия

E-mail: tagirova5353@yandex.ru

Укусы ядовитых животных во всем мире уносят жизни более 138000 человек каждый год. Первостепенная задача при предоставлении медицинской помощи пострадавшему заключается в быстром определении характеристик яда (вид животного, тип действия). Основная стадия – это обнаружение и идентификация специфичных токсинов, составляющих яд. Иммуноферментный анализ, обычно используемый для этой цели, имеет некоторые недостатки (требования к количеству образца и ко времени анализа). Поверхностно-усиленная рамановская спектроскопия (SERS) может помочь в преодолении этих ограничений. В настоящее время в литературе не описаны методы определения нейротоксинов с использованием рамановской спектроскопии. Однако развитие и использование такого метода быстрого обнаружения и идентификации пептидных нейротоксинов поможет улучшить ситуацию посредством предоставления удовлетворительной медицинской помощи при змеиных укусах.

Сферические золотые наночастицы (GNP) диаметром 50 нм были получены восстановлением цитрата и использовались для получения наноструктурированной подложки на кремниевой пластинке в присутствии бромида цетилтриметиламмония (CTAB). Рамановские спектры аземиопсина, пептидного токсина из яда гадюки Azemiops feae, были сняты с высохших капель раствора аземиопсина на полученной GNP подложке.

Рис. 1. Первичная структура аземиопсина; схема GNP подложки; поверхностно-усиленные рамановские спектры аземиопсина: черная линия – без GNP, красные и синие линии – разные концентрации токсина после высыхания на GNP пленке

Полученная наноструктурированная пленка усиливала сигналы рамановских спектров аземиопсина. Обнаружение токсина с использованием данного метода возможно при концентрациях аземиопсина 125 мкМ и выше и при массе токсина менее 13 нг. Согласно данным рамановских спектром аминокислот, пик в районе 1550 см-1 принадлежит триптофану, ближайшей части токсина к CTAB-покрытым GNP.

Авторы выражают свою благодарность Можаевой В.А. за снятие и обработку рамановских спектров. Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №21-74-10092.