Сорбция феноксикарбоновых кислот из водных сред магнитными биоуглями

Сыпко К.С.

Аспирант, 1 год обучения

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», Воронеж, Россия

E-mail: kssypko@mail.ru

2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D) – гербицид, который классифицируется среди феноксикислот, как канцероген (класс 2B). Максимальный уровень загрязнения им питьевой воды составляет 0,07 мкг/л [1].

Цель работы: изучение сорбции (2,4-D) и 2,4-дихлорфенола (2,4-DCP) из водных сред магнитными биосорбентами, на основе отходов из растительного сырья.

Сорбция активным углем – один из часто применяемы, эффективных способов извлечения органических веществ, благодаря своим высокоразвитым поверхностным свойствам, таким как площадь поверхности, пористость и химический состав поверхности [2].

Активированный уголь (АУ) получали из шелухи риса (РШ) и лузги подсолнечника (ПЛ). Для модифицирования АУ выбраны наночастицы оксидов железа.

Методика синтеза состоит из следующих этапов:

1. Для получения сорбентов РШ и ПЛ сжигали в муфельной печи при 600 °C; уголь измельчали на планетарной мельнице с циркониевыми шарами, легированными оксидом иттрия различного диаметра, в том числе с добавлением к углю поливинилпирролидона (молярной массой 10.000).

2. Для модифицирования полученного порошка угля его помещали в бидистиллированную воду, озвучивали ультразвуком при 70 °С, добавляли FeCl3·6H2O, FeSO4·7H2O и NH4ОН (25 %) и перемешивали 2 часа при 70 °С.

3. Сорбцию 2,4-D и 2,4-DCP и оценку влияния параметров проводили при  pH (3,7,10), массах сорбента (0.01, 0.03, 0.05, 0.1 г), объемах растворов (10, 20, 30 мл), начальных концентрациях сорбатов (15, 10, 5, 1, 0.1 мг/л) и времени контакта (10, 20, 30, 60 мин). Десорбцию проводили с применением растворов щелочи, изопропилового спирта и ацетонитрила.

Размер измельченного активного биоугля – от 1 до 10 мкм. Площадь активной поверхности, определенная методом БЭТ, составила от 142,4287 до 182,2654 м2/г. Диаметр пор – от 0,009476 до 0,031741 см3/г. Сорбенты легко отделяются от водной матрицы магнитом и могут использоваться многократно (степень десорбции более 90 %).

Максимальная степень извлечения углями на основе рисовой шелухи составила для 2,4-DCP – 99.8 %, для 2,4-D – 91.1 %. Максимальная степень извлечения углями на основе шелухи подсолнечника для 2,4-DCP – 93.2 %, для 2,4-D – 77.8 %. Равновесные концентрации после сорбции определяли методом ГХ-МС (газовой хроматографии –масс-спектрометрии). Оптимальное значение рН составило 2 и 6 для 2,4-D и 2,4-DCР, соответственно. Степень десорбции ацетонитрилом 98% за 20 минут.

Полученный магнитный биосорбент характеризуется более высокой сорбционной способностью по отношению к феноксикарбоновым кислотам, чем известные.

Синтезированные магнитные углеродные сорбенты нашим способом отличаются лучшими сорбционными свойствами по сравнению с известными.

Литература

1. Rodrigues S.C., Silva M.C., Torres J.A. et al. Use of Magnetic Activated Carbon in a Solid Phase Extraction Procedure for Analysis of 2,4-dichlorophenol in Water Samples // Water Air Soil Pollut 231, 294. 2020.

2. Salman J.M., Hameed B.H. Adsorption of 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and carbofuran pesticides onto granular activated carbon // Desalination. 2010. Vol. 256. P. 129-135.