Фракционирование микро- и наночастиц с использованием стоячих ультразвуковых волн

Кирьянов Степан Олегович

Студент 6 курса

Российский химико-технологический имени Д. И. Менделеева

Институт геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского

E-mail: stepankirianov@gmail.com

Применение и разработка методов разделения микро- и наночастиц необходимы в решении ряда исследовательских, аналитических и технологических задач. В настоящее время методы разделения объектов по размерам в ультразвуковом поле чаще всего используются в медицине, биотехнологии при разделении и концентрировании клеток [1] и в экологическом мониторинге для фракционирования неорганических и полимерных частиц [2]. Реализованы эти способы в основном на микрофлюидных устройствах, что затрудняет анализ объектов природного происхождения, где требуются большие количества образца.

В данной работе на модельных образцах показана возможность разделения смеси частиц силикагеля в ультразвуковом поле стоячей волны из водных суспензий. Разделение проводили в динамическом режиме в ультразвуковой суспензионной колонке, а детектирование частиц в процессе разделения проводили методом светорассеяния (Zetasizer Nano ZS, Malvern). Были определены оптимальные параметры ультразвука, скорости потока жидкости для эффективного разделения частиц смеси частиц силикагеля диаметрами 150 нм, 900 нм и 5 мкм. Установлено, что частицы размером 5 мкм эффективно удерживаются при интенсивности ультразвука 13 Вт/см2, частоте ультразвука 2,6 МГц и скорости потока 1 мл/мин, при скорости потока от 0,5 до 1,5 мл/мин можно элюировать фракции меньшего размера.

Результаты проведённых экспериментов показали, что частицы указанных выше размеров могут быть разделены в ультразвуковых стоячих волнах. Полученные данные могут быть использованы для выбора оптимальных параметров в разделении и концентрировании частиц необходимых размеров из реальных объектов (уличной пыли, сточных вод, почвы и др.), а так же очистки сорбентов от мелких фракций частиц.

Литература

1.	Nguyen T.D., Fu Y.N., Tran V.T., Gautam A., Pudasaini S., Du H. Acoustofluidic closed-loop control of microparticles and cells using standing surface acoustic waves // Sensors and Actuators B: Chemical. 2020, №318. p. 128143.

2.	Jo M.C., Guldiken R. Active density-based separation using standing surface acoustic waves // Sensors Actuators A: Physical. 2012. №187. p. 22–28.