Нанокомпозиционные материалы на основе полилактида и неорганической фазы SiO2, диспергированной в порах полимерной матрицы

Иванова О.А., Трофимчук Е.С.

Аспирант, 1 год обучения.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: olga12hf@gmail.com

Известно, что одноосная деформация кристаллической пленки полилактида (ПЛ) в алифатических спиртах реализуется по механизму делокализованного крейзинга с формированием фибриллярно-пористой структуры, которая может стать основой для композиционного материала. Ранее [1] на основе такой матрицы были получены композиты биомедицинского назначения. Кроме того, было показано, что структурная модификация по механизму крейзинга ускоряет процесс деструкции ПЛ и композитов на его основе [2].

Цель работы – создать композиционный материал на основе ПЛ и неорганической фазы SiO2, диспергированной в порах полимерной матрицы, с варьируемыми функциональными свойствами и контролируемым временем разложения, потенциально применимый в качестве упаковки.

Пленки ПЛ толщиной 80-85 мкм (Tg=63 oC, Mw/Mn=1.8), полученные горячим прессованием с охлаждением водой, кристаллизовали в этаноле при Т=50 °С, t=45 мин. Степень кристалличности составила ~40 %. Деформацию на 80 % проводили в этаноле при Т=25 оС. Объем пор составил ~33 %, средний диаметр ~8 нм. Используя золь-гель технологию, был проведён in situ синтез частиц SiO2 в порах полимерной матрицы. Содержание кремнезема составило Δm~11 %. Морфология полученных композиционных пленок представлена на рис. 1. Методом динамометрии были исследованы механические свойства композитов. Обнаружено, что они в сравнении с исходной полимерной пленкой характеризуются более высоким модулем упругости (2.1 ГПа) и пределом прочности (107 МПа).

Рис. 1. СЭМ-микрофотографии: A - скола композита ПЛ-SiO2, B – границы скола и поверхности

Исследованы особенности гидролитической деструкции полученных композитов в среде фосфатного буфера при рН=7 и рН=9 и температуре 37.1 оС. Предварительные данные показали, что наночастицы SiO2 ускоряют процесс деградации матрицы ПЛ.

Литература

1. Trofimchuk ES, Efimov AV, Ivanova OA, et al. Nanocomposites Based on Porous Polylactide, Obtained by Crazing Mechanism in Water-Ethanol Solutions, and Calcium Phosphates // Polymer Science - Series A. 2018. V.60, p.842-850.

2. Trofimchuk ES, Moskvina MA, Nikonorova NI, et al. Hydrolytic degradation of polylactide films deformed by the environmental crazing mechanism // Eur. Polym. J. 2020. V.139, art.110000.