Влияние ароматической природы жесткого сегмента на структуру и морфологию кристаллизуемых полиуретанов

Имамутдинова А.М.1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E–mail:arinaimamutdinova@yandex.ru

Кристаллическая структура и супрамолекулярная организация термопластичного полиуретана на основе поли(1,4-бутиленгликоль)адипината в качестве мягкого сегмента и жесткого сегмента на основе ароматического 4,4´-дифенилметандиизоцианата и 1,4-бутандиола была изучена методами ТГА, ДСК, ИКС и ЯМР.

Методом ТГА было установлено, что наличие кристаллизуемого полиэфирного сегмента и высокой доли упорядоченных жестких фрагментов за счет сетки водородных связей приводит к высоким механическим свойствам и термической стабильности образцов вплоть до 358°С, а полное разрушение цепи происходит при 550°С.

Методом ДСК в изотермическом режиме при 20°С показано достижение максимальной доли кристаллической фазы мягкого сегмента в течение 30 минут, которое связано с быстрым процессом фазового разделения при кристаллизации. Параметр Аврами составляет величину 2.7, что соответствует трехмерному росту сферолитов. Методом ЯМР исследована эволюция подвижности цепи во время кристаллизации из расплава при 20°С, выявляющая кристаллизацию и степень фазового разделения между кристаллическими и аморфными фрагментами. Высокая степень фазового разделения между мягким и жестким сегментом приводит к высокой скорости кристаллизации фрагмента и формированию смешанной фазы поли(1,4-бутиленгликоль)адипинатного сегмента с большей долей альфа кристаллов непосредственно после кристаллизации. В процессе выдержки при комнатной температуре в течение 5 дней после кристаллизации наблюдается формирование стабильных альфа кристаллов полиэфирного сегмента.

При исследовании процессов биологической и гидролитической деградации показано, что образцы стабильны в гидролитической среде, а инкубация в бактериальной среде в течение 21 при 37°С приводит к морфологическим и структурным изменениям.

Полученные результаты являются необходимыми для понимания структуры термопластичного полиуретана и управления его свойствами.

Работа выполнена по теме Государственного задания, № гос. регистрации 0089-2019-0012 (№ гос. регистрации ААА-А19-119032690060-9). Автор выражает благодарность научному руководителю Горбуновой Марине Александровне, а также Терентьеву Алексею Алексеевичу за проведение биологических исследований и Грунину Леониду Юрьевичу за ЯМР-исследования.

.