Получение и каталитическая активность

в реакции гидрирования координационных полимеров

на основе оксо-центрированных комплексов циркония

Андреева А.В.,1,2 Баймуратова Р.К.1

Студент, 4 курс специалитета

1Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

2Институт проблем химической физики Российской академии наук, Москва, Россия
E-mail: andreevaav13@yandex.ru

Гидрирование - широко используемая реакция в процессах нефтепереработки и промышленного органического синтеза, так, например, в присутствии катализаторов Pd/C проводится около 75 % промышленных процессов гидрогенизации. При низких температурах процесса гидрирования катализатор очень чувствителен к различным примесям, присутствующим, например, в сырье для гидрогенизации [1]. Поэтому важным является создание катализаторов гидрирования, обладающих высокой активностью, селективностью и стабильностью при низких температурах. Такие каталитические системы можно получить при использовании в качестве носителя объекты совершенно нового типа в области химии и материаловедения – металлорганических координационных полимеров (МОКП)[2].

Целью научной работы было создание новых типов гетерогенных катализаторов на базе металлорганических координационных полимеров, а также на исследование влияния структурообразующих и органических фрагментов на строение и функциональные свойства получаемых материалов.

Осуществление синтеза целевых координационных полимеров было проведено с помощью обменных реакций монотопных лигандов в in situ сформированном оксогидрокcокарбоксилатном блоке типа [Zr6O4(OH)4(СH3COO)12] на дикарбоксилатный (1,4-бензолдикарбоновой кислоты (ТФК), 2,6-нафталиндикарбоновой кислоты (НДКК), 2-аминотерефталевой кислоты (ТФК-NH2)) с формированием необходимой структуры. Строение и фазовая чистота полученных координационных полимеров была подтверждена результатами элементного и рфа анализа. В соответствии с данными ТГА и ДСК были предложены брутто-формулы полученных металлорганических координационных соединений. Согласно результатам низкотемпературной адсорбции все полученные координационные полимеры имеют «S-образную изотерму адсорбции», свидетельствующую о протекании полимолекулярной адсорбции в мезопористых системах, и развитую удельную поверхность от 400-до 560 м2/г.

Полученные катализаторы на основе координационных полимеров с наночастицами Pd в полостях металлорганического каркаса продемонстрировали эффективную каталитическую активность в реакции гидрирования непредельных соединений. Дальнейшие исследования будут направлены на изучение вклада природы координационно-ненасыщенного центра каркаса, а также на оценку конкурентоспособности полученных гетерогенных систем в сравнении с промышленным аналогом Pd/C в реакции гидрирования  других типов непредельных соединений.

Авторы выражают благодарность д.х.н. Джардималиевой Г.И., к.х.н. Шилову Г.В. за помощь в проведении и интерпретации результатов. Работа выполнена по теме государственных заданий № гос. регистрации AAAA-A19-119041090087-4 и AAAA-A19-119101590029-0, и при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90182.

Литература

1. Wu H. Q. et al. //Inorganic Chemistry. – 2018. – Т. 57. – №. 20. – С. 12444-12447.

2. Han Y. et al. //Journal of Catalysis. – 2019. – Т. 370. – С. 70-78.