Особенности процесса самоорганизации в водном растворе L-цистеина, ацетата серебра под воздействием УФ облучения

Адамян А.Н., Хижняк С.Д., Пахомов П.М.

Аспирант 4 года обучения

Тверской государственный университет,

Тверь, Россия

E–mail: annadamyan1@rambler.ru

Молекулярная самосборка является одним из самых распространенных процессов в природе. Супрамолекулярные гидрогели (СМГ), полученные из аминокислот, имеют большое значение из-за присущей им биосовместимости и биологической активности. Хорошо известно [1], что высокими бактерицидными свойствами обладает серебро. Высокие бактерицидные свойства ионная форма серебра проявляет в низкоконцентрированных (~0,01%) водных растворах L-цистеина и солей серебра (нитрат-, нитрит- и ацетат серебра) – цистеин-серебряный раствор (ЦСР), и супрамолекулярных гидрогелях на основе ЦСР [1,2]. Синтез и исследование свойств СМГ на основе серосодержащих аминокислот и их производных, в последнее время, притягивает особое внимание ученых. Известно, что серебро обладает высокими бактерицидными свойствами. В медицине его можно использовать в виде коллоидного раствора из нано- и микрочастиц металлического серебра или серебряной воды, содержащей серебро в ионной форме. Получение и применение металлических наночастиц имеет важное значение в катализе, электронике и особенно медицине и косметологии. Наночастицы серебра (НЧAg) проявляют широкий спектр антибактериальной, противогрибковой, противовирусной, противовоспалительной и противоопухолевой активности, что было продемонстрировано на клетках человека, животных, высших растениях, водорослях и бактериях.

Установлено, что антимикробная активность ЦСР и СМГ обусловлена наличием в них ионов серебра. Осуществлен синтез устойчивых во времени и обладающих высокой антибактериальной активностью гидрогелей на основе ЦСР с НЧAg. Данные Уф спектроскопии растворов ЦСР показывают, что в них происходит существенное изменение под действием облучения УФ светом. Наблюдается появление новых полос поглощения 405 и 460 нм, что свидетельствует о появлении наночастиц мелких и крупных размеров. Увеличение размеров частиц более, чем в 2 раза наблюдается и по данным метода динамического рассеяния частиц. Облучение гидрогеля на основе ЦСР и Na2SO4 оказывает разрушающее действие на него уже через 15 минут воздействия на него.

Образование крупных рассеивающих частиц размером 300 и 4000 нм, наблюдаемых методом ДСР, подтверждается микрофотографиями, полученными с помощью метода сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).

Анализ антимикробных свойств показал активность облученного геля по отношению к ряду грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе Bacillus subtilis 6633, Staphylococcus aureus P209 ATCC 25923, E.coli ATCC 25922, Shigella sonnei III №1908, Salmonella typhimurium 5715, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853.

Литература

1. Пахомов П.М., Хижняк С.Д., Овчинников М.М., Комаров П.В. Монография. Супрамолекулярные гели. - Тверь: Тверской государственный университет. 2011. – 269c.

2. Адамян А.Н., Аверкин Д.В., Хижняк С.Д., Овчинников М.М., Пахомов П.М. // Вестник ТвГУ. Серия «Химия». 2016. № 2. - С. 89-97.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект №20-33-90096) на оборудовании Центра коллективного пользования Тверского государственного университета.