Фотофизические свойства фталоцианина цинка, связанного с сополимером акрилоилхлорид : N-винилпирролидон (ClAC:N-VP)

Циуляну П.А.1,2

Студент1, 2 курс магистратуры, инженер2

1Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

факультет естественных наук, Москва, Россия

2Молдавский государственный университет, Институт исследований и инноваций,

Лаборатория органических и неорганических материалов в оптоэлектронике,

Кишинев, Молдова

E-mail: capitainvrungel@gmail.com

На сегодняшний день одним из достаточно эффективных способов лечения онко-заболеваний является фтододинамическая терапия (ФДТ), основанная на использовании фотосенсибилизаторов (ФС), способных к генерации различных радикалов. Такими ФС могут быть фталоцианины, в частности фталоцианин цинка (PcZn). В работе [1], опубликованной ранее, приведен пример синтеза частично водорастворимого фталоцианинового сополимера с его структурой.

Для синтеза данного соединения изначально получали сополимер состава 10 моль.% к 90 моль.% ClAC:N-VP, метод радикальной полимеризации, инициатор – AiBN, который затем прививали к бензольным кольцам PcZn по реакции Фриделя-Кравца [2]. Строение подтверждено методами ЯМР, ИК-спектроскопии, а также по элементному анализу.

В данной работе представлены результаты оценки фотодинамических свойств указанного соединения. Для этого были приготовлены 10 %, 15 %, 20 %, 30 % растворы сополимера (по массе) в растворе вода : ДМСО (1:1).  На спектрах поглощения сополимера наблюдается смещение максимума поглощения в ближнюю ИК-область (970 нм), что говорит об улучшении фотодинамических свойств в сравнении с чистым PcZn.

Проанализированы спектры флуоресценции растворов концентрации 10 %, 20 %, 30 %. Наиболее выраженные флуоресцентные свойства обнаружены у раствора с концентрацией 20%. Затухание излучения при λисп = 750 нм представляет собой экспоненциальную аппроксимацию данных, связанных с тремя временами жизни τ1, τ2 и τ3. Эволюция во времени сигналов возбужденного состояния для сополимера демонстрирует относительно длительное время жизни флуоресценции 1,2 µс, 4,6 µс и 37 µс соответственно.

Цитотоксическое исследование in vitro 40/20/10/5/ при концентрации сополимера 2,5/1,25 µМ на клеточных линиях нормальных фибробластов (NHDF), злокачественной меланомы (MeWo), аденокарциномы (HeLa) и гепатоцеллюлярной карциномы (HepG2) указывают на низкую цитотоксичность по отношению ко всем упомянутым опухолевым клеткам. Максимальная жизнеспособность клеток наблюдалась через 24 ч инкубации при всех указанных выше концентрациях сополимера в опухолевых клеточных линиях HeLa и HepG2.

Исследование выполнено в рамках проекта 20.80009.5007.16 Министерства образования и науки Республики Молдова.

Литература

- Циуляну П. А. Водорастворимые сополимеры N-винилпирролидона привитые металлофталоцианинами с перспективой использования в медицинской практике // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ2020» [Электронный ресурс] / Отв.ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов. –Электрон. текстовые дан. – М.: МАКС Пресс, 2020.

- Potlog T, Lungu I, Tiuleanu P, Robu S. Photophysical Properties of Linked Zinc Phthalocyanine to Acryloyl Chloride:N-vinylpyrrolidone Copolymer. Polymers. 2021; 13(24):4428.