Влияние состава композиционных высокопористых частиц хитозана на электрореологическую активность их суспензий в силиконовом масле

Ковалева В.В.1,2, Кузнецов Н.М.1, Загоскин Ю.Д.1, Вдовиченко А.Ю.1, 3, Чвалун С.Н.1, 3

Студент, 2 курс магистратуры

1 Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Москва, Россия

2 Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева,

факультет естественных наук, Москва, Россия

3Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

E-mail: victorykovaleya@gmail.com

Электрореологическим (ЭР) эффектом называется быстрое и обратимое изменение физико-механических свойств (предела текучести, вязкости, модулей накопления и потерь) суспензий поляризуемых нано- или микрочастиц в диэлектрической среде. Природа явления связана с формированием протяженных колончатых структур частицами наполнителя в электрическом поле [1].

Особым классом наполнителей для ЭР суспензий являются полимерные и полимер-композитные частицы. Использование природных полисахаридов (хитина, хитозана, целлюлозы) открывают перспективы для создания экологически безопасных низкоконцентрированных ЭР материалов с более контрастным откликом, благодаря формированию в суспензии перколяционной сетки при низких концентрациях порядка единиц масс.%. Недавно продемонстрирован высокий ЭР эффект суспензий высокопористых частиц хитозана в полидиметилсилоксане при чрезвычайно низкой концентрации менее 1 масс.% (0.62 об.%) [2]. Изменение электрофизических характеристик наполнителя за счет формирования композитных частиц позволяет регулировать ЭР активность наполнителя. Цель данной работы заключается в исследовании влияния структуры и состава композиционных частиц пористого хитозана с нанофибриллами целлюлозы и с наночастицами серебра на ЭР свойства их суспензий в полидиметилсилоксане (силиконовом масле).

В работе методом сублимационной сушки получены композиционные частицы целлюлоза/хитозан с различным соотношением компонентов в соответствии с содержанием целлюлозы 0.01/1, 0.1/1, 1/1, 2/1 и 5/1, и частицы хитозан/серебро с массовым соотношением: 10/1, 5/1, 2/1, 1/1. Морфология и состав частиц подтверждены методами электронной микроскопии и ИК-спектроскопии. Исследовано ЭР поведение 1 масс.% суспензий полученных частиц в полидиметилсилоксане. Все суспензии проявляют ЭР эффект: предел текучести и вязкость суспензий увеличивается с ростом напряженности электрического поля. Методом диэлектрической спектроскопии для каждой суспензии получены частотные зависимости электрофизических характеристик (проводимости и диэлектрической проницаемости). Показано, что изменение состава наполнителя влияет на электрофизические характеристики частиц, и как следствие, суспензий. Также особенности изменения структуры композитных наполнителей находят отражение и на седиментационной устойчивости суспензий. В докладе обсуждаются перспективы создания ЭР суспензий с заранее заданными свойствами.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 20-73-00205).

Литература

1. Dong Y.Z., Choi K., Kwon S.H., Nam J.-D., Choi H.J.  Nanoparticles functionalized by conducting polymers and their electrorheological and magnetorheological applications// Polymers (Basel). 2020. Vol. 12, № 1. 31 pp.

2. Kuznetsov N.M., Zagoskin Y.D., Vdovichenko A.Yu., Bakirov A.V., Kamyshinsky R.A., Istomina A.P., Grigoriev T.E., Chvalun S.N.  Enhanced electrorheological activity of porous chitosan particles// Carbohydr. Polym. 2021. Vol. 256. P. 117530.