Получение pH-чувствительных микросфер альгинат кальция/хитозан для иммобилизации цефотаксима

Миргалеев Г.М., Волкова М.В., Шилова С.В., Барабанов В.П.

Аспирант, 1 год обучения

Казанский национальный исследовательский технологически университет,

факультет технологии полифункциональных материалов, Казань, Россия

E–mail: kombat9713@mail.ru

В последние годы особый интерес представляют так называемые умные («smart») гидрогели, способные реагировать на небольшие изменения внешних условий, к которым относятся тепло, химическая среда, а также pH. Различие физиологического рН в нормальном и патологическом состояниях в органах и тканях организма человека делает возможным использование полимерных гелей для контролируемой доставки лекарств. Производные альгиновой кислоты и хитозан являются pH-чувствительными природными полиэлектролитами, и комплексы на их основе могут быть перспективными для разработки систем доставки биологически активных соединений.

Цель работы заключалась в получении pH-чувствительных микросфер альгината кальция, модифицированных хитозаном, для иммобилизации цефотаксима. В работе использовались образцы альгината натрия с М = 1.08 × 105  («Molecularmeal») и хитозана с М = 3.8 × 104, степенью деацетилирования 80% (ЗАО «Биопрогресс»). Модельным лекарством выступал цефотаксим - антибиотик, содержащий карбоксильную и аминотиазольную группы. Исследования проводили в средах, имитирующих биологические жидкости человека при пероральной доставке.

Микросферы альгината получали методом ионотропного гелеобразования альгината натрия в присутствии катионов кальция. Модификацию микросфер хитозаном проводили двумя способами. В первом способе раствор альгината натрия (2%) с антибиотиком (125 мг/г) добавляли в раствор хлорида кальция, содержащий хитозан (0,25%). Во втором способе заранее полученные микросферы альгината кальция вводили в раствор хитозана. Полученные обоими способами сферические частицы имели средний диаметр 2 мм и обладали плотной однородной структурой.

Для прогнозирования механизма высвобождения цефотаксима изучено влияние pH среды на состояние микросфер. Согласно проведенному анализу, в кислой среде происходит постепенная эрозия полимерных матриц. В фосфатно-солевом буфере отмечается набухание микросфер за счет изменения структуры pH-зависимого комплекса альгинат-хитозан.  Для изучения механизма переноса воды в микросферах кинетические зависимости набухания микросфер обрабатывались в рамках математической модели Корсмейера−Пеппаса. Для полученных микросфер величина показателя n>0.85, что указывает на контролируемый набуханием полимерной матрицы транспорт воды (Case-II transport).

Процесс высвобождения цефотаксима из микросфер изучали в условиях in vitro в модельных средах, соответствующих pH желудочного и кишечного содержимого. Концентрацию антибиотика рассчитывали по величине оптической плотности на основе закона Бугера–Ламберта–Бера. Все полученные микросферы альгината кальция демонстрируют pH-зависимое высвобождение антибиотика. При pH=2,1 от 9 до 28 % цефотаксима высвобождается за 1-2 часа. При значении pH=7.2 наблюдается увеличение скорости высвобождения цефотаксима из всех микросфер до 70-80 % за 6 часов. Наименьшее количество цефотаксима высвобождается из микросфер, полученных модифициованных способом №2.

Таким образом, проведенное исследование показало, что набухание микросфер и высвобождение цефотаксима из них являются pH-зависимыми процесса, что делает их перспективными полимерами-носителями для контролируемого высвобождения лекарственных веществ гидрофильной природы.