Синтез новых гомополимеров на основе трифениламина донорно-акцепторного строения

Чуйко И.А.1, Солодухин А.Н.1

Аспирант, 1 год обучения

1 Институт синтетических полимерных материалов имени Н.С. Ениколопова Российской академии наук, Москва, Россия

E-mail: chuyko@ispm.ru

Среди большого разнообразия материалов, используемых в устройствах органической электроники и фотоники, перспективными являются π-сопряженные полимеры на основе трифениламина (ТФА). Интерес к таким соединениям обусловлен наличием у них дырочно-транспортных свойств и высокой термической и электрохимической стабильности [1]. Кроме того, аморфная структура ТФА полимеров делает их растворимыми в различных органических растворителях и способствует появлению хороших пленкообразующих свойств. Такая особенность дает возможность сделать полимеры на основе ТФА хорошей альтернативой неорганическим полупроводниковым материалам.

Важным преимуществом органических соединений, применяемых в электронных устройствах, является возможность настройки оптических свойств материалов. Введение различных электроноакцепторных групп в структуру полимеров на основе ТФА позволяет получать молекулы донорно-акцепторного (Д-А) строения и тем самым регулировать энергию молекулярных орбиталей, значения ширины запрещенной зоны и максимумы спектров поглощения и излучения [2]. Варьирование характеристик материалов расширяет потенциально возможный диапазон использования  ТФА полимеров.

Хотя в настоящее время известно довольно много трифениламинсодержащих полимеров, большинство из них являются сополимерами. К недостатку таких соединений можно отнести то, что их получение предполагает довольно много стадий синтеза. В свою очередь синтез гомополимеров на основе ТФА является менее трудоемким и более дешевым.

В этой работе представлен синтез новых гомополимеров на основе ТФА Д-А строения (рис.1). Исследованы молекулярно-массовые характеристики полимеров. Представлены результаты всестороннего изучения оптических, электрохимических и термических свойств. Проведен сравнительный анализ свойств полимеров с их ближайшими низкомолекулярными аналогами.

Рис. 1. Структурные формулы полимеров на основе ТФА Д-А строения

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 20-73-00266).

Автор выражает благодарность научному руководителю работы Лупоносову Ю.Н.

Литература

1. Zhou J., Liu P., Du Y., Zong W., Zhang B., Liu Y., Xu S., Cao S. Evident Enhancement of Efficiency and Stability in Perovskite Solar Cells with Triphenylamine-Based Macromolecules on the CuSCN Hole-Transporting Layer // J. of Electr. Mat. 2021. Vol. 50(7). P.  3962-3971.

2. Li B., Yang K., Liao Q., Wang Y., Su M., Li Y., Guo X. Imide‐Functionalized Triarylamine‐Based Donor‐Acceptor Polymers as Hole Transporting Layers for High‐Performance Inverted Perovskite Solar Cells // Adv. Funct. Mat. 2021. Vol. 31(21). P. 2100332.