Исследование характеристик растворов на основе гиалуроновой кислоты с добавлением мангиферина

Климшина В.И., Виноградова Д.А., Морозкина С.Н.

Студент, 4 курс бакалавриата

Университет ИТМО

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: vadusha375@gmail.com

Гиалуроновая кислота (ГК) – природный гетерополисахарид, состоящий из повторяющихся остатков D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-D-глюкозамина, которые связаны между собой чередующимися гликозидными связями [1]. Благодаря своим специфическим физико-химическим свойствам и соответствующим биологическим требованиям ГК используется в различных медицинских областях, включая регенеративную медицину и тканевую инженерию, а также в адресной доставке лекарственных препаратов [2].

Мангиферин является биологически активным производным ксантона, присутствующим в виде гликозида в различных семействах растений, в том числе и в Mangifera indica [3]. Несмотря на широкие фармакологические возможности, мангиферин имеет плохую растворимость, трансмембранную проницаемость и биодоступность, что ограничивает его практическое применение в медицине [4]. Один из методов улучшения эффективности мангиферина – это интеграция биологически активного вещества в систему доставки на основе полимерной матрицы.

Реологические свойства и электропроводность являются важными характеристиками растворов полимеров, определяющими возможность использования таких растворов для формирования полимерных нановолокон. Для исследования данных свойств были приготовлены 1,9% водно-органические растворы ГК с добавлением мангиферина в массовом соотношении 19:1, 13:1, 9,5:1 и 8:1 соответственно. Электропроводность измерялась на приборе Mettler Toledo SevenCompac pH/Cond S213 при комнатной температуре 242 ºС. Исследование показало, что добавление мангиферина увеличивает электропроводность растворов ГК. Измерение динамической вязкости проводилось на ротационном реометре Anton Paar Physica MCR 502 с цилиндрической измерительной системой при скорости сдвига от 0,1 с-1 до 100 с-1 в температурном диапазоне от 25 ºС до 40 ºС. Были построены графики зависимости динамической вязкости исследуемых растворов от скорости сдвига при различной температуре. По данным графикам видно, что увеличение температуры и скорости сдвига приводит к уменьшению динамической вязкости растворов, а увеличение содержания мангиферина в растворах повышает их динамическую вязкость.

Работа выполнена при поддержки гранта 321287 "Рентгеновские лазерные технологии в нано- и биоматериаловедении".

Литература

1. Радаева И.Ф., Костина Г.А., Змиевский А.В. Гиалуроновая кислота: биологическая роль, строение, синтез, выделение, очистка и применение (обзор)//Приклад. биохим. микробиол. – 1997. – Т.33. – №.2. – С.133-137.

2. Fallacara A., Baldini E., Manfredini S., Vertuani S. Hyaluronic Acid in the Third Millennium//Polymers. – 2018. – Vol.7. – №.7. – P.701-737.

3. Vyas A., Syeda K., Ahmad A., Padhye S., Sarkar F.H. Perspectives on medicinal properties of mangiferin //Mini Rev Med Chem. – 2012. – Vol.12. – №.5. – P.412-425.

4. Du S., Liu H., Lei T., Xie X., Wang H., He X., Tong R., Wang Y. Mangiferin: an effective therapeutic agent against several disorders//Molecular Medicine Reports. – 2018. – Vol.18. – №.6. – P.4775-4786.