Изучение структурно-механических свойств гидрогелей на основе полимерного комплекса поли-N-винилпирролидона

Мустакимов Р.А. 1, Даянова Д. Р. 1

Аспирант, 4 год обучения

1Башкирский государственный университет,

химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: robmust@mail.ru

Характер структурообразования полимерных комплексов и их структурно-механические характеристики определяют физико-химические свойства получаемых из них материалов (волокон, пленок, гидрогелей и др.). ПК на основе поли-N-винилпирролидона (ПВП) на сегодняшний день находит широкое применение в медицине и является перспективными матрицами для материалов направленной доставки лекарств в орган-мишень.

Целью данной работы является изучение особенностей струкутрно-механического поведения гелей на основе комплекса ПВП и сукцинила хитозана (СХТЗ) в зависимости от соотношения компонентов и рН среды. Оба компонента обладают необходимыми свойствами, которые позволяют использовать их в биомедицинских материалах.

Получение ПК проводили в дистиллированной воде (рН~6,5) и фосфатном буфере (рН=6,86) последовательным смешением растворов ПВП и СХТЗ при непрерывном перемешивании смеси (300 об/мин) в различных соотношениях z:

,

где z - мольная доля смеси, C(ПВП) и C(СХТЗ) – молярные концентрации поли-N-винилпирролидона и сукцинила хитозана соответственно, V(ПВП) и V(СХТЗ)– объемы соответствующих компонентов.

Были использованы следующие полимеры: 1) поли-N-винилпирролидон с ММ = 17 кДа, марки PVP K-17 244-492-7 Shanghai Dexiang Medicine Tech. Co., Ltd; 2) натриевая соль сукцинила хитозана с ММ = 200 кДа (ТУ 9284-027-11734126-08) производства ЗАО “Биопрогресс”.

Реологические исследования растворов полимеров и полимерных комплексов проводили на модульном динамическом реометре “Haake Mars III” (Thermo Fisher, Германия) при 25ºС с использованием системы плоскость-конус в режиме осцилляции Испытания с частотной разверткой проводились при τ = 1 Па.

Между макромолекулами ПВП и СХТЗ формируется ПК за счет кооперативного взаимодействия посредством водородных связей. Изменяя условия формирования полимерного комплекса, а именно соотношение компонентов и характеристики среды, появляется возможность регулирования структурно-механических свойств получаемых систем. Так, в ходе работы выявлено, что с увеличением z от 1 до 10 происходит рост упругих свойств системы (модуль накоплений, G’) в среднем в 70 раз (рис. 1). При использовании фосфатного буфера в качестве растворителя образуется полимерный гель с менее прочной и структурированной трехмерной сеткой по сравнению с гелем ПК на водной основе, так как при уменьшении рН водородное связывание усиливается, и трехмерная сетка комплекса приобретает более плотную структуру.

Рис. 1. Зависимость модуля накоплений (Па) от мольного соотношения z. 1 – в водной среде, 2 – в буферном растворе