RAFT-полимеризация анизотропных ароматических винилкетонов

Белоусов Д.Р.1,2

Студент,1 курс магистратура

1Институт нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН, Москва

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Москва

d.belousov2412@gmail.com

Благодаря наличию достаточно протяжённой системы сопряжения производные терфенила обладают уникальными оптическими и электронными свойствами, занимая важное место среди жидких кристаллов (ЖК). Новое производное терфенила, а именно 8-((4''-((1R,4S)-4-бутилциклогексил)-2'-хлор-[1,1',4',1''-терфенил]-4-ил)окси)окт-1-ен-3-он (Terph-vk) образует смектическую и нематическую фазы в широком диапазоне температур [1]. Новое производное бифенила – 8-((3'-хлоро-4'-пентил-[1,1'-бифенил]-4-ил)окси)окт-1-ен-3-он (Biph-vk) проявило себя как кристаллическое соединение, переходящее в состояние изотропного расплава без образования мезофазы.

Помимо кристаллических и ЖК свойств, выбранные соединения интересны, прежде всего, способностью к полимеризации с раскрытием двойной связи. Остаток винилкетона в обоих веществах отделён от ароматической группы гибким алифатическим спейсером, состоящим из пяти звеньев (CH2), поэтому стоит ожидать схожей реакционной активности двойной связи в этих соединениях. С другой стороны, в случае  Terph-vk более крупная сопряжённая система может накладывать стерические затруднения на процесс полимеризации, ограничивая предельное число звеньев цепи.

Полимеризацию проводили как в массе (расплаве) мономера, так и в растворе в диоксане. В качестве инициатора использовали ДАК, а в качестве RAFT-агентов тритиокарбонаты: 2-циано-2-пропил додецил тритиокарбонат (ЦПДТК) и 2-(додецилтиокарбонотиоилтио)пропионовую кислоту (ДТПК). В обоих случаях о реализации  механизма  RAFT судили по низкой полидисперсности в диапазоне 1.12-1.27.

В случае Terph-vk было установлено, что в широком диапазоне условий полимеризации молекулярная масса продукта слабо зависит от концентрации инициатора и не превышает 4-5 кДа. Для Biph-vk в тех же условиях получали полимерный продукт с массой на порядок большей, что, по всей видимости, указывает на значительный вклад стерических особенностей терфенила.

1. Bezborodov V.S., Finko A.V., Mikhalyonok S.G., Derikov Y.I., Shandryuk G.A., Kuz’menok N.M., Arol A.S., Karpov O.N., Talroze R.V. Synthesis of new mesomorphic terphenyl derivatives: the influence of terphenylene and functional fragments on the mesomorphic properties and ligand exchange on quantum dots // Liq. Cryst. 2021. V. 48 P. 1-11.

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, проект 20-13-00341