Синтез новых метатезисных сополимеров кремнийзамещенных производных норборнена с 5-триметилсилоксициклоокт-1-еном и постмодификация их боковой цепи.

Степанянц В.Р.1, Жигарев В.А.2

Студент, 1 курс магистратуры

1МИРЭА – Российский технологический университет,

Институт тонких химических технологий им. М.В.Ломоносова, Москва, Россия

2Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук,

Москва, Россия

E-mail: zhigarev@ips.ac.ru

Мультиблок-сополимеры (МБС) привлекают все большее внимание в силу способности сочетать свойства гомополимеров, формировать упорядоченные структуры в ходе микрофазного разделения, демонстрировать механические, термические, и другие свойства, существенно отличающиеся от свойств химически родственных гомополимеров, их смесей и сополимеров с небольшим числом блоков [1]. Целью данной работы является синтез МБС кремнийзамещенных  норборненов и 5-триметилсилоксициклоокт-1-ена (ЦОSi) по реакции межцепного кросс-метатезиса соответствующих гомополимеров, а также исследование постмодификации синтезированных сополимеров путем  удаления боковых Me3Si-групп для дальнейшего изучения свойств сополимеров.

МБС кремнийзамещенных  норборненов и  ЦОSi со средней длиной блоков от 3 до 40 были синтезированы межцепным кросс-метатезисом соответствующих гомополимеров с использованием катализаторов Граббса 1-го (ГрI) и 2-го (ГрII) поколения с выходами до 99 % (Схема 1-1). Такие сополимеры содержат блоки разной жесткости. Кроме того, для сравнения свойств синтезированы случайные сополимеры метатезисной сополимеризацией мономеров под действием катализатора Граббса 2-го (ГрII) поколения (Схема 1-2).

Схема 1. Синтез метатезисных сополимеров кремнийзамещенных производных норборнена с 5-триметилсилоксициклоокт-1-еном

Исследована возможность сшивки полученных сополимеров путем удаления Me3Si-группы из  Me3SiO-заместителя кислотным гидролизом и алкоголизом пленок сополимеров. Начаты исследования постмодификации сополимеров путем удаления Me3Si-заместителей из блоков норборненов для формирования дополнительного свободного объема в полимерах. Полученные сополимеры охарактеризованы 1Н, 13С ЯМР, ГПХ и ДСК методами анализа.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-03-00703.

Выражем благодарность научному руководителю Грингольц М.Л. за помощь, ценные советы и рекомендации при выполнении работы.

Литература

1. Bates F.S., Hillmyer M.A., Lodge T.P., Bates C.M., Delaney K.T., Fredrickson G.H. Multiblock polymers: panacea or Pandora’s box? // Science. 2012. Vol. 336. P. 434-440.