Модификация СКИ-3 с целью повышения когезионной прочности путем введения функциональных групп

Сигунова А.А., Буранбаева М.М., Мищенко Е.С., Столярова П.С.

Студент, 3 курс бакалавриата

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

E-mail: sigunova.2002@gmail.com

Научный руководитель: старший преподаватель, Карпов А.Б.

Модификация заключается в прививке ЖКТМ в процессе окислительной деструкции в углеводородном растворителе при температуре 90-95 в течение 2-х часов при барботировании через реакционную массу кислорода воздуха. Перед процессом окисления каучука в реакционную смесь предлагается вводить инициатор, перекись бензоила, и катализатор окисления, нафтенат кобальта, в качестве растворителя следует использовать толуол. В результате химического анализа комплексной модификации было обнаружено, что образуются олигомеры, содержащие цепи жирных кислот и различные кислородсодержащие группы. Таким образом, добавка в виде ЖКТМ позволяет вводить в каучук электроотрицательные атомы, благодаря которым образуются водородные связи. Обратимо разрушаясь при переработке резиновых смесей, они не ухудшают их технологических свойств, способствуют появлению эффекта кристаллизации каучука при растяжении, что приводит к увеличению когезионной прочности резиновых смесей [1].

Рассмотрена возможность интегрирования новой разработки в промышленность. Предлагаемая технологическая схема процесса изображена на рисунке 1.

1 – смеситель, 2 – емкость, 3 – реактор, 4 – компрессор, 5 – узел отгонки растворителя, 6 – АВО, 7 – сепаратор

Потоки: I – СКИ-3, II – свежий растворитель, III – ЖКТМ, IV – инициатор, V – катализатор, VI – воздух, VII – реакционные газы, VIII – модифицированный олигомер, IX – отходящие газы, X – рециркулирующий растворитель

Рис. 1. Принципиальная схема модификации каучука СКИ-3

Произведен экономический расчет эффективности внедрения ЖКТМ в производство СКИ-3 в соответствии с методикой [2]. Было обнаружено, что при добавлении 0,25% масс. ЖКТМ к исходному сырью и реализации модифицированного СКИ-3 по средней цене, взятой как 75% от цены натурального каучука, возврат инвестиций будет происходить уже на первый год внедрения проекта. Показатели, полученные при анализе эффективности данной разработки, указывают на целесообразность ее использования при внедрении технологии в производстве.

Литература

1. Чернов К.А. Модификация каучука СКИ-3 и резиновых смесей на его основе полифункциональным кислородсодержащим олигоизопреном: дис. канд. тех. наук: 05.17.06 – КГТУ, Казань, 2005 - 145 с.

2. СТО ГАЗПРОМ РД 1.12-096-2004. Внутрикорпоративные правила оценки эффективности НИОКР. – Введ. 2004-09-01. – М.: ООО «ИРЦ Газпром», 2004 – 54 с.