Новый подход к синтезу термочувствительных полиротаксанов

Козина Н.Д., Курлыкин М.П.

Аспирант, 1 курс

Институт высокомолекулярных соединений РАН, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: ndkozina@gmail.com

Предложен новый подход к синтезу термочувствительных полиротаксанов, основанный на терминировании живых цепей поли-2-алкил-2-оксазолина концевыми группами полипсевдоротаксана на основе диамино-полиэтиленгликоля и альфа-циклодекстрина. Показано, что поли-2-алкил-2-оксазолин, полученный методом катионной полимеризации с раскрытием цикла в условиях «живой» полимеризации, при взаимодействии с концевыми группами полипсевдоротаксана эффективно блокирует распад комплекса в растворе. Структура полученных сополимеров подробно охарактеризована методами спектроскопии ЯМР (1Н, 13С, NOESY, ROESY), ИК-спектроскопии и гель-проникающей хроматографии. Синтезированы полиротаксаны на основе центрального полиэтиленоксидного блока, выполняющего роль внутреннего стержня полиротаксанового фрагмента и поли-2-этил- и 2-поли-2-изопропил-2-оксазолинов, выполняющих роль элементов, блокирующих распад супрамолекулярной системы, а также определяющих термочувствительность водных растворов исследуемых полимеров. Продемонстрировано наличие у водных растворов синтезированных полимеров нижней критической температуры растворения.

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 22-23-00280.