Сверхразветвленные 1,2,3-триазолорганоэтоксисилоксаны и нанокомпозитные покрытия с импрегнированными металлическими наночастицами на их основе

Розанова Ю.В.1,2, Мигулин Д. А.1, Мешков И.Б. 1, Зезин A.A.1,3, Музафаров A.M.1

Студент, 4 курс

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н. С. Ениколопова

Российской академии наук, Москва, Россия.

2 РХТУ им. Д. И. Менделеева

3 Химический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова

E-mail: julia.rozanova.2000@mail.ru

На основе синтезированных ранее из 3-азидопропилдиэтоксисиланолятов натрия кремнийорганических мономеров [1] с использованием клик-реакции азид-алкинового циклоприсоединения был получен ряд новых водорастворимых амино- и водонерастворимых пиридин- функциональных сверхразветвленных 1,2,3-триазолорганоэтоксисилоксановых полимеров, способных стабилизировать сверхмалые наночастицы серебра и эффективных для химической модификации поверхности методами ЯМР, МАЛДИ и ГПХ. Наличие в синтезированных кремнийорганических полимерных матрицах координационноспособных триазольных групп в совокупности с гибкой разветвленной полиэтоксисилоксановой основой позволило использовать их для координации ионов металлов Ag+, образования и стабилизации узкодисперсных наночастиц серебра Ag-NPs и получения в процессе фотохимического восстановления ионов металлов новых полимерных нанокомпозитных материалов.

Полученные функциональные сверхразветвленные полиорганоэтоксисилоксаны были ковалентно сшиты на поверхности кремнезема, демонстрируя, таким образом, эффективность разработанных полимеров при получении функциональных нанокомпозитных покрытий для различных применений.

Рисунок 1. Формирование нанокомпозита импрегнированного металлом на основе функциональных сверхразветвленных 1,2,3-триазолорганоэтоксисилоксанов

Литература

- Dmitry Migulin, Sergey Milenin, Georgy Cherkaev, Alexey Zezin, Elena Zezina, Aziz Muzafarov Sodium 3azidopropyldialkoxysilanolate - A versatile route towards new functional 1,2,3–triazole based hyperbranched polyorganoalkoxysiloxanes // Reactive and Functional Polymers, 2020 – Vol. 154, P. 104648-104656.

Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ № 21-13-00437.