#### Самосборка  флуоресцентных  фотонно-кристаллических структур  в каплях бинарного растворителя вода-глицерин

Савенко О.А.

Аспирант

ФНИЦ Кристаллография и фотоника РАН.

Институт Кристаллографии РАН, Москва, Россия.

E-mail: olga-savenko95@mail.ru

Впервые исследована морфология фотонно-кристаллических структур, получаемых самосборкой флуоресцентных наночастиц-маркеров из испаряющихся капель бинарного растворителя вода-глицерин, компоненты которого существенно отличаются по вязкости и скорости испарения, будучи при этом бесконечно растворимы друг в друге при нормальных условиях. Показано, что основным разупорядочивающим самосборку фактором являются вихревые потоки Марангони, причем изменение начального соотношения концентраций компонентов бинарной смеси позволяет управлять степенью упорядочения образующейся после испарения растворителя из капли твердой фазы, распределенной на подложке. Малой начальной концентрации любого компонента бинарного растворителя отвечает наиболее упорядоченное распределение, а средним концентрациям – наиболее разупорядоченное. Рассчитаны характерные значения чисел Марангони в экспериментах. Показано, что средний радиус распределения ансамбля частиц-маркеров по подложке может служить дескриптором для описания степени упорядоченности (рис.1).

| а) | б) |
| --- | --- |
| в) | г) |

Рис.1. Нормированные радиальные распределения (профили) интенсивности флуоресценции, пропорциональные относительной  поверхностной концентрации распределения частиц-маркеров в твердофазном осадке круглой формы, образованном при испарении капли бинарного растворителя на стеклянной подложке при разном исходном объемном соотношении компонентов: а) 0 % глицерина, 100% воды; б) 10 % глицерина, 90% воды; в) 50 % глицерина, 50% воды; г) 95 % глицерина, 5% воды.

Работа выполнена при поддержке Министерства науки и высшего образования в рамках выполнения работ по Государственному заданию ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН.

Литература

1. О. А. Савенко, А. С. Степко, Н. Н. Шевченко, А. В. Кошкин, П. В. Лебедев-Степанов. Самосборка флуоресцентных фотонно-кристаллических структур в каплях бинарного растворителя вода-глицерин. Доклады академии наук. Физика, технические науки.  2020.  Т. 495.  C. 26–33.