Упорядоченные ансамбли нанопроводов на основе дизамещенного диацетиленового диимид перилена

Наумова А.Д.,1,2 Звягина А.И.2, Калинина М.А.2

Студентка, 2 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

2Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН,

Москва, Россия

E-mail: naumovaaaalena@gmail.com

Разработка методов получения стабильных упорядоченных ультратонких пленок, обладающих способностью к эффективному поглощению света видимой области спектра и к переносу энергии и/или заряда, является актуальной задачей органической электроники. Решение этой проблемы позволит использовать их в фотовольтаике, например, в солнечных ячейках, фотодиодах и конденсаторах.

# В работе предложен новый подход к решению данной задачи, основанный на создании упорядоченных монослоев из нанопроводов на основе дизамещенного пентакозадиинового диимида перилен-3,4,9,10-тетракарбоновой кислоты (ПДИ-бис-ДА). Обширная ароматическая система перилена обеспечивает эффективное поглощение света и способствует сборке нанопроводов за счет π–π стекинга. Облучение УФ светом приводит к полимеризации диацетиленовых фрагментов и образованию прочных цепей из сопряженных тройных и двойных С-С связей, параллельных «сердцевине» из агрегированных периленов. В такой системе возможен как перенос заряда вдоль провода, так и Фёрстеровский резонансный перенос энергии от периленового ядра к электронной системе полимеризованного диацетилена.

Упорядоченные пленки получали по технологии Ленгмюра-Блоджетт, поскольку она позволяет контролировать упаковку агрегатов в двумерной системе. Для увеличения растекания гидрофобных нанопроводов по поверхности водной субфазы было предложено добавление цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ) в ходе синтеза, так как ранее нами было установлено, что введение ПАВ способствует распределению агрегатов по поверхности воды и облегчает их перенос на твердую поверхность.

Для получения нанопроводов к раствору ПДИ-бис-ДА в смеси хлороформ/метанол добавляли раствор ЦТАБ в мольном соотношении 1:2 и 1:5 и оставляли на сутки для формирования агрегатов. Затем раствор облучали УФ светом с длиной волны равной 254 нм в течение 3 минут для полимеризации ДА. Полученные нанопровода поглощают свет в диапазоне 450-650 нм. По данным сканирующей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции присутствие ПАВ не влияет на структуру и морфологию полученных агрегатов, которые представляют собой кристаллические одномерные структуры длиной ≈ 30 мкм. По данным атомно-силовой микроскопии перенесенные на кремниевую подложку монослои являются отдельно лежащими агрегатами, вытянутыми преимущественно в одном направлении.

В результате было показано, что предложенный подход позволяет получать протяженные нанопровода, эффективно поглощающие свет в широком диапазоне длин волн. Кроме того, было исследовано влияние ПАВ на формирование монослоя. Следующим этапом работы будет оптимизация методики формирования монослоев из нанопроводов за счет изменения ПАВ и его концентрации.