Синтез и противомикробная активность

нанодисперсий серебра в водных растворах олигохитозанов

Уродкова Е.К.1, Урюпина О.Я.1, Жаворонок Е.С.2, Сенчихин И.Н.1

Аспирант, 1 год обучения, м.н.с. ИФХЭ РАН

1 ИФХЭ РАН, Москва, Россия

2 РТУ МИРЭА, ИТХТ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: urodkovakatja@mail.ru

Существует множество материалов, проявляющих антибактериальную активность, в том числе на основе наночастиц серебра (AgNPs) и хитозана. При этом большинство работ нацелено на использование AgNPs малого размера, в то время как ряд медицинских задач базируется на системах с более крупными (>40 нм) частицами. Кроме того, в литературе недостаточно внимания уделяется формированию AgNPs в среде олигохитозанов (ОХТ), то есть хитозанов с молекулярной массой 2–12 кДа, хотя, в сравнении с высокомолекулярным хитозаном, ОХТ обладают лучшей растворимостью в воде и большей активностью против патогенных микроорганизмов в средах, близких к физиологическим [1, 2]. В связи с этим, целью настоящей работы являлся синтез дисперсий AgNPs в растворах олигохитозанов и исследование их антибактериальной активности.

Согласно разработанным ранее методике [3] были синтезированы AgNPs в водных растворах олигохитозанов (Mw = 6 и 12 кДа). Для некоторых экспериментов также были получены нанодисперсии серебра в высокомолекулярном хитозане (Mw = 311 кДа) [4]. Как отмечено в [3], синтез в среде ОХТ протекает сложнее, чем в высокомолекулярном хитозане: дисперсии с мономодальными распределениями AgNPs формировались в еще более узких диапазонах концентраций реагентов, чем для высокомолекулярного хитозана. Спектральные исследования показали участие гидроксильных и аминогрупп всех образцов хитозанов в формировании и стабилизации AgNPs.

Антибактериальную активность нанодисперсий оценивали [5] по результатам метода микроразведений в бульоне Мюллера-Хинтон и метода диффузии в агар. Для этого были выбраны образцы нанодисперсий с максимальным содержанием серебра (в пересчете на прекурсор). В качестве тестовых культур использовали 2 штамма грамотрицательных бактерий (Escherichia coli ATCC 25922 и Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853) и 2 штамма грамположительных (Bacillus cereus ATCC 10702 и Staphylococcus aureus ATCC 29213). Было обнаружено, что все дисперсии проявили активность в обоих методах по отношению ко всем тестовым культурам, однако, бо́льшая активность наблюдалась в отношении грамотрицательных бактерий, в особенности к штамму кишечной палочки. Необходимо отметить, что заметной зависимости действия дисперсий от Mw полимера выявлено не было.

Таким образом, были синтезированы стабильные дисперсии AgNPs со средним размером 40–90 нм в водных растворах хитозанов разной молекулярной массы. Исследован характер взаимодействия функциональных групп хитозанов с AgNPs и прекурсором металла. Показано, что дисперсии проявляют антибактериальную активность к ряду микроорганизмов и, следовательно, представляют интерес в качестве противомикробных агентов.

Литература

1. Kulikov S.N., Tikhonov V.E., Bezrodnykh E.A, Lopatin S.A., Varlamov V.P. // Russ. J. Bioorganic Chem. 2015. V. 41. P. 57–62.

2. Хайруллин Р.З., Филиппова Ю.А., Шакирова Д.Р., Куликов С.Н. // Инфекция и иммунитет. 2012. Т. 2. № 1–2. С. 335.

3. Uryupina O.Ya., Urodkova E.K., Tikhonov V.E., Zhavoronok E.S., 
Senchikhin I.N. // Colloid J. 2021. V. 83. P. 142–150.

4. Uryupina O.Ya., Urodkova E.K., Zhavoronok E.S., Vysotskii V.V., 
Senchikhin I.N. // Colloid J. 2019. V. 81. P. 194–198.

5. CLSI M100 S25 Performance standards for antimicrobial susceptibility testing, January 2015.