Гетерогенные катализаторы на основе нанесенных полиоксометаллатов типа Андерсона для аэробного окисления серосодержащих соединений

Есева Е.А.

Аспирант 4 г/о

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: esevakatya@mail.ru

В последнее время наблюдается тенденция к росту содержания серы в нефти. К основным технологиям удаления серы в промышленности относятся гидроочистка и гидрокрекинг. Однако рост потребления водорода в области нефтепереработки может привести к повышению его стоимости или недостатку, в результате чего растёт интерес к развитию альтернативных подходов, наибольшее распространение среди которых получил метод окислительного обессеривания. Высокое содержание серы в добываемом сырье требует высокого расхода окислителя, вследствие чего особенно актуальным является использование кислорода воздуха как наиболее дешёвого и доступного окислителя. Для реализации процесса аэробного обессеривания применяют различные каталитические системы, в том числе на основе полиоксометаллатов, преимущество которых заключается в широкой возможности варьирования структуры и электронных свойств.

В настоящей работе разработаны высокоэффективные катализаторы, содержащие полиоксометаллаты типа Андерсона, нанесённые на мезопористые материалы типа МСМ-41 и SBA-15 и исследованы закономерности процесса аэробного окисления сераорганических соединений в их присутствии. Для синтеза гетерогенных катализаторов использовали три подхода, предполагающие нанесение полианиона на материал носителя методом пропитки с получением катализатора, где активная фаза состояла из аммонийной формы полиоксометаллата, методом суспензионной пропитки с формированием каталитической системы, содержащей цетилтриметиламмонийный катион и  полиоксометаллат, и  подход предполагающий иммобилизацию полианиона путем химической прививки, включающее образование электростатического взаимодействия полиоксометаллата с положительно заряженным азотом, ковалетно связанным с поверхностью мезопористого носителя (Рис. 1. «Стратегии получения гетерогенных катализаторов на основе иммобилизованного полиоксометаллата типа Андерсона»). Наибольшую активность с достижением исчерпывающего удаления дибензотиофена в декалине продемонстрировал модифицированный 1-метилимидазолом катализатор при дозировке 0.2% масс., температуре 120℃, атмосферном давлении и времени реакции 90 мин.

Рис. 1. Стратегии получения гетерогенных катализаторов на основе иммобилизованного полиоксометаллата типа Андерсона

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90330\20.