Молибденсодержащие катализаторы на основе SBA-15 для окисления серосодержащих соединений нефтяного происхождения

Шлёнова А.О., Поликарпова П.Д., Акопян А.В.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: anya.shlenova@gmail.com

С целью снижения количества выбросов газов SOX в атмосферу существующие в настоящее время экологические стандарты жестко регламентируют содержание серы в моторных топливах. Так, на территории России сейчас действует стандарт, согласно которому содержание сернистых соединений в бензиновой и дизельной фракциях не должно превышать 10 ppm. Широко используемый в промышленности процесс гидроочистки в настоящее время сталкивается с проблемой постоянно ужесточающихся условий, при этом для его эксплуатации нужны высокие температуры и давления, а также дорогостоящие катализаторы. Также гидроочистка менее эффективна для серосодержащих полициклических ароматических углеводородов, например, бензотиофена, дибензотиофена и 4,6-диметил-дибензотиофена из-за их ароматической стабильности и стерических препятствий для гидрирования. Однако такие соединения можно удалить путем окислительного обессеривания без использования высоких температур и давлений.

На данный момент большинство работ по окислительному обессериванию в присутствии катализаторов с кислотными группами посвящено гомогенным каталитическим системам, применение которых в промышленности ограничено в связи с трудностью их регенерации. Следовательно, создание гетерогенных катализаторов кислой природы является актуальной задачей. Наибольший интерес среди носителей представляют мезопористые материалы, размер пор которых позволяет работать с сернистыми соединениями, присутствующими не только в бензиновой, но и в дизельной фракции. Ранее нами была исследована возможность применения мезопористого сульфатированного МСМ-41, как катализатора окисления модельных смесей сероорганических соединений, который результативно проявил себя в реакциях окисления модельной смеси, содержащей 500 ppm общей серы [1]. Однако МСМ-41 имеет маленький размер пор, и нанесение уже 15 масс.% сульфогрупп негативно сказывается на конверсии, что может быть связано со стерическими затруднениями проникновения серододержащих соединений. Продолжительное время реакции (2 часа) также является недостатком для применения данного катализатора.

В данной работе была изучена возможность нанесения сульфогрупп на мезопористый носитель SBA-15, имеющим больший размер пор по сравнению с МСМ-41. Была синтезирована линейка катализаторов, содержащая 5, 10, 15 и 20 масс.% сульфогрупп и проверена их активность в реакциях окислительного обессеривания на модельной смеси, которая содержала 500 ppm общей серы, в качестве сероорганического соединения использовали дибензотиофен. Для ускорения реакции на SBA-15, заранее модифицированный сульфогруппами, наносили гептамолибдат аммония. Было показано, что сочетание двух активных функциональных групп позволило получить более быстрый и эффективный катализатор окислительного обессеривания. Получены оптимальные условия полного окисления дибензотиофена: 0,5 % кат (масс.), H2O2 (50% об.):S = 6:1, 80 °C, 10 мин.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-10140, https://rscf.ru/project/21-79-10140/

Литература

1. Polikarpova P., Akopyan A., Shlenova A., Anisimov A. New mesoporous catalysts with Bronsted acid sites for deep oxidative desulfurization of model fuels // Catalysis Communications. 2020. Vol. 146.