Синтез молибденсодержащего SBA-15 для ультрабыстрого окисления дибензотиофена

Гуль О.О, Поликарпова П.Д., Акопян А.В.

Аспирант, 2 год обучения

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: lesi00gul@gmail.com

В настоящее время актуальной задачей является поиск эффективных методов обессеривания топлив в связи с тем, что сернистые соединения являются масштабными загрязнителями экосистем [1]. Стоимость традиционного способа гидроочистки при ультранизком обессеривании высока, поскольку он требует жестких условий процесса. Альтернативный безводородный метод – окислительное обессеривание – позволяет в мягких условиях при атмосферном давлении в присутствии окислителя удалить гетероароматические соединения серы, превращая их в соответствующие сульфоксиды и сульфоны [2].

Часто в качестве катализаторов окислительного обессеривания применяются оксиды переходных металлов, таких как молибден, вольфрам и ванадий [3]. Но в связи с их маленькой площадью поверхности и высокой способностью к агрегированию возникает необходимость поиска метода диспергирования оксидов металлов по поверхности носителя. Нанесение молибдена методом пропитки требует дополнительной стадии синтеза, что повышает стоимость катализатора. Однако катализатор на основе SBA-15 можно получить в одну стадию методом со-конденсации. Этот метод способствует эффективному диспергированию молибдена в каркасе носителя и образованию высокоупорядоченной мезопористой структуры SBA-15.

Известные в литературе катализаторы окислительного обессеривания требуют много времени для окисления, что затрудняет масштабирование такого процесса с использованием указанных систем. В связи с этим актуальна задача поиска катализаторов, способствующих полному окислению серосодержащих соединений за минимальное время реакции.

В данной работе методом со-конденсации были синтезированы катализаторы Mo-SBA-15 с содержанием молибдена 2,2, 5 и 10 масс. %. За счет высокой дисперсности частиц металла катализатор обеспечивает высокую скорость окисления сероорганических соединений, таких как дибензотиофен и его производных. Уже за 5 минут реакции в присутствии 0.008 г катализатора/мл модельной смеси удается достичь 100-ой конверсии дибензотиофена. Таким образом, синтезирован ультрабыстрый катализатор окислительного обессеривания.

Литература

- Liu W., Jiang W., Zhu W., Zhu W., Li H., Guo T. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical Oxidative desulfurization of fuels promoted by choline chloride-based deep eutectic solvents // "Journal Mol. Catal. A, Chem. 2016. V. 424. P. 261–268.

- Li J., Yang Z., Li S., Jin Q., Zhao J. Review on oxidative desulfurization of fuel by supported heteropolyacid catalysts // J. Ind. Eng. Chem. 2020. V. 82. P. 1–16.

- Pawelec B., Navarro R. M., Campos-Martin J. M., Fierro J. L. G.  Towards near zero-sulfur liquid fuels: A perspective review // Catal. Sci. Technol. 2011. V. 1. № 1. P. 23–42.