Каталитическая система: 1%Pd-0,18%Cr/TiO2 для селективного гидрирования нитрилов до первичных аминов в мягких условиях

Чернова М. С.1,2

Студент, 2 курс магистратуры

1РХТУ им. Д. И. Менделеева,

Факультет естественных наук, Москва, Россия

2 Институт органической химии имени Н. Д. Зелинского,

Москва, Россия

E–mail: marina.chernova.1998@inbox.ru

Первичные амины являются ценными химическими продуктами в ряде производств, например, бензиламин применяется в синтезе лекарств, производстве красителей, инсектицидов, абсорбентов, синтетических смол и ингибиторов коррозии [1], а 2-фенилэтиламин является биологически активным соединением. [2] Получение первичных аминов селективным гидрированием нитрилов осложняется низкой селективностью к первичным аминам, поэтому поиск селективной каталитической системы, способной обеспечить высокий выход целевого продукта, является актуальной задачей. В данной работе предложен новый тип каталитической системы на базе оксида неблагородного металла CrOx, селективно нанесенного на наночастицы Pd0/TiO2 для получения первичных аминов из нитрилов.

Синтез палладий-хромовых биметаллических катализаторов был осуществлен в 2 этапа, представленных на рис.1: на первом этапе методом гидролитического осаждения из раствора прекурсора H2PdCl6 были синтезированы палладиевые полигидроксокомплексы (ПГК), нанесенные на оксид титана (IV). Второй этап синтеза заключался в редокс-осаждении оксида хрома на ПГК/TiO2. Последующие этапы обработки заключались в восстановлении, промывке и сушке. Два образца состава 1%Pd-0,18%Cr/TiO2, различающиеся последовательностью нанесения хрома, были синтезированы и исследованы методами: ПЭМ, РФЭС и ЭПР.

Рисунок 1 – Схема синтеза катализатора Cr-Pd/TiO2

Среди серии хром-палладиевых катализаторов с различной концентрацией хрома наиболее активным является катализатор с содержанием хрома 0,18% масс., полученный по методике совместного восстановления. Выход целевых продуктов - первичных аминов - на катализаторе 0,18%Cr/1%Pd/TiO2 составил 70% бензиламина и 75% 2-фенилэтиламина в мягких условиях: 1 атм H2, 250C, 4 ч и 7 атм H2, 600C, 4 ч соответственно.

Выполнено при поддержке Российского научного фонда, грант 17-73-20282.

Литература

1. Bawane, S. P. Reaction Kinetics of the Liquid-Phase Hydrogenation of Benzonitrile to Benzylamine Using Raney Nickel Catalyst // Chemical Engineering Journal 2004. Vol. 103. P. 13–19.

2. Hegedűs, L.; Máthé, T.; Kárpáti, T. Selective Heterogeneous Catalytic Hydrogenation of Nitriles to Primary Amines in Liquid Phase // Applied Catalysis A: General. 2008. Vol. 349. P. 40–45.