Реакция каталитической орто-пара конверсии протия

на моно- и биметаллических наночастицах меди и серебра

Пшеницын М.Б., Боева О.А.

Студент, 6 курс специалитета
Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия
E-mail: pshenmichail@gmail.com

При уменьшении размеров агрегатов вещества до 1-100 нм, оно начинает проявлять новые, с точки зрения привычной физики и химии, свойства [1]. Данное явление уже находит своё применение в прикладных отраслях, в том числе в катализе, однако требует дальнейших всеобъемлющих исследований.

В данной работе представлены результаты каталитических исследований наночастиц серебра, меди и их соединений в низкотемпературной реакции орто-пара конверсия водорода [2,3].

Наночастицы меди и серебра нанесены на γ-Al2O3, произведённый Редкинским катализаторным заводом (марка «трилистник», удельная поверхность – 220м2/г). Наночастицы получены методом пропитки носителя раствором соли металла, дальнейшим её разложением и восстановлением в среде водорода.

Каталитическая активность образцов с вариативным соотношением наночастиц серебра и меди изучена в реакции орто-пара конверсии протия при температуре кипения жидкого азота (77 К). Результаты данных исследований приведены в таблице ниже.

Таблица 1. Сводная таблица результатов исследования каталитических свойств моно- и биметаллических наночастиц на основе меди и серебра в реакции орто-пара конверсии протия при 77 К

| Соотношение наночастиц | 100 % Cu | 50 % Cu : 50 % Ag | 25 % Cu : 75 % Ag | 100 % Ag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K77уд, молекул∙с-1∙см-2 | (5,0±1,1) ∙1014 | (1,0±1,3) ∙1015 | (8,7±1,1) ∙1014 | (6,3±1,1) ∙ 1014 |

Из проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

- В отличие от массивных металлов наночастицы меди и серебра проявляют каталитическую активность в реакции орто-пара конверсии протия, наибольшей активностью обладают биметаллические частицы с соотношением металлов в прекурсорах 50% : 50%;

- Биметаллические наночастицы меди и серебра обладают небольшим синергетным эффектом в сравнении с монометаллическими частицами.

- Реакция орто-пара конверсии при 77 К протекает по магнитному механизму, что свидетельствует о наличие магнитных свойств у исследованных наночастиц.

Литература

1. Поленов Ю.В. Физико-химические основы нанотехнологий [Текст] : учебное пособие / Ю.В. Поленов, М.В. Лукин, Е.В. Егорова ; М-во образования и науки Российской Федерации, Ивановский государственный химико-технологический ун-т. - Иваново: Ивановский государственный химико-технологический ун-т, 2013. - 195 с.

Сергеев Г. Б. Нанохимия // Москва. 2007. 333 с.

2. Boeva O.A., Odintsov A.A., Zhavoronkova K.N. Activation of gold due to the size effect for the isotopic reactions in molecular hydrogen // Journal of Physics: Conf. Series. - 2018. -V. 1099. - № 012027. - Р. 1 – 8.

3. Boeva O.A., Odintsov A.A., Solovov R.D., Abkhalimov E.V., Zhavoronkova K.N., Ershov B.G. Low-temperature ortho-para hydrogen conversion catalyzed by gold nanoparticles: Particle size does not affect the rate // International Journal of Hydrogen Energy. - 2017. - Vol. 42. - pp. 22897 – 22902.