Окисление серосодержащих соединений кислородом воздуха в присутствии смешанных Co-Mn каталитических систем

Дунько А.В., Акопян А.В.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: arsenii.dunko@chemistry.msu.ru

В настоящее время экологическое законодательство многих странах строго ограничивает содержание серы в различных видах моторных топлив. В связи с этим интерес представляет разработка новых перспективных методов снижения содержания общей серы в нефтяных фракциях. Таким альтернативным методом, в частности, является метод аэробного окислительного обессеривания [1].

Для активации молекулярного кислорода и повышения эффективности процесса аэробного окислительного обессеривания используют различные каталитические системы [2]. В качестве гетерогенных катализаторов могут успешно применяться оксиды металлов, в частности, смешанные оксиды марганца и кобальта, которые уже показали свою эффективность в аэробном окислении разных органических субстратов [3]. За счет различных синергетических эффектов смешанные Co-Mn оксидные системы обладают более высокой каталитической активностью по сравнению с соответствующими монометаллическими оксидами.

В настоящей работе синтезирован ряд смешанных Co-Mn оксидных катализаторов с применением трех различных методик синтеза (соосаждение, твердофазный синтез и гидротермальный синтез). Исследована каталитическая активность полученных систем в реакции аэробного окисления дибензотиофена (ДБТ) в модельном топливе на основе декалина. Наибольшую эффективность показал катализатор “CoMn2O4-HY-500”, полученный гидротермальным методом с последующим прокаливанием при температуре 500 °С (мольное соотношение Co:Mn = 1:2). В присутствии данного катализатора достигнута 100 % конверсия ДБТ при следующих условиях проведения реакции: 130 °С, 120 мин, 0.034 масс.% катализатора, скорость потока воздуха 6 л/ч. Характеристика и данные по каталитической активности в стандартных условиях (130 °С, 0.034 масс. % катализатора, скорость потока воздуха 6 л/ч) для других полученных катализаторов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Описание синтезированных в работе катализаторов и их каталитическая активность в стандартных условиях

| Название катализатора | Метод синтеза | Мольное соотношение Co:Mn | Конверсия ДБТ, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 60 мин | 120 мин |
| Co-Mn-2-300 | твердофазный | 2:1 | 28 | 84 |
| Co-Mn-0.5-300 |  | 1:2 | 0 | 0 |
| MnCo2O4-500 | соосаждение | 2:1 | 55 | 86 |
| CoMn2O4-500 |  | 1:2 | 17 | 80 |
| MnCo2O4-HY-500 | гидротермальный | 2:1 | 3 | 84 |
| CoMn2O4-HY-500 |  | 1:2 | 51 | 100 |

Литература

1. Shafiq I. et al. Recent breakthroughs in deep aerobic oxidative desulfurization of petroleum refinery products // J. Clean. Prod. Elsevier Ltd, 2021. Vol. 294.

2. Eseva E.A. et al. Oxidative Desulfurization of Hydrocarbon Feedstock Using Oxygen as Oxidizing Agent (a Review) // Pet. Chem. Pleiades journals, 2020. Vol. 60, № 9. P. 979–990.

3. Huang X. et al. Hierarchically nanostructured MnCo2O4 as active catalysts for the synthesis of N-benzylideneaniline from benzyl alcohol and aniline // Green Chem. Royal Society of Chemistry, 2017. Vol. 19, № 3. P. 769–777.