Диоксид титана различных полиморфных форм как катализатор термического разложения перхлората в хлорид

Зайцева К.Д.,1 Субботин Д.Р.2

Студенты, 1 курс магистратуры1, 2 курс специалитет2

Курский государственный университет, естественно-географический факультет, Курск, Россия

E-mail: karinazaytseva7751@mail.ru

В ходе производства поверхностных свинцовых пластин необходим контроль за содержанием 2,0-8,0 мг/мл KClO4 в сернокислом электролите с погрешностью 1 %. Для определения используется метод, предполагающий термическое разложение перхлората в хлорид с последующим аргентометрическим титрованием по методу Мора. Нагревание кристаллического KClO4 в области 400-700 °С запускает ряд последовательных, параллельных и сопряженных процессов разложения смеси солей в твёрдой и жидкой фазах. Снижение энергетических и временных затрат на анализ возможно при использовании катализаторов. Сильно развитая поверхность, химическая стабильность, высокая температура плавления и белый цвет (удобный неокрашенный фон для осадительного титрования) диоксида титана создает условия для использования его в качестве катализатора превращения СlО4- в Cl-.

Изучение кинетики реакции термического разложения перхлората калия проводили как предполагается в ходе определения перхлората в составе электролита с добавкой оксида титана (IV) производства ЗАО «ПРОМХИМПЕРМЬ» (содержание TiO2 не менее 99,9 %): анатаз (размер частиц 24 нм - площадь удельной поверхности (по БЭТ) 61,2 м2/г) и двух образцов модификации рутил (350 нм - 4,54 м2/г и 780 нм - 2,8 м2/г). Экспонирование навески перхлората калия 0,1000 ± 0,0010 г с добавкой диоксида титана 10 % от массы KClO4 осуществляли в муфельной печи при 400-600 °С в течение 3-20 минут, хлориды определяли аргентометрически по методу Мора.

Кинетические кривые разложения KClO4 удачнее всего аппроксимируются как реакция первого порядка, константы скорости (k) определяли по тангенсу угла наклона зависимости –ln(1-α) от времени, а энергию активации – по тангенсу угла наклона lnk от (1/T).

Таблица 1. Результаты изучения кинетики термического разложения KClO4 в присутствии TiO2 разных полиморфных модификаций

| № | Катализатор | Размер частиц, нм | Уравнение линии тренда lnk=f(1/T) | Величина достоверности аппроксимации | Е активации, кДж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТiO2, рутил | 780 | y = - 20833x+21,844 | 0,8046 | 173,1 |
| 2 | ТiO2, рутил | 350 | y = - 18375x+21,827 | 0,6430 | 152,7 |
| 3 | ТiO2, анатаз | 24 | y = - 15028x+17,337 | 0,7363 | 124,9 |
| 4 | - | - | y = - 25249x+27,583 | 0,8812 | 209,8 |

Каталитическая активность ТiO2 растет с уменьшением размера его частиц, модификация анатаз вероятно более активна, чем рутил. На графиках зависимости lnk от (1/T) наблюдается распределение значений по двум участкам, которые соответствуют низкотемпературной стадии разложения, протекающей в твердой фазе, и высокотемпературной - в расплаве. Для активных катализаторов 2 и 3 с развитой удельной поверхностью и высокой степенью дисперсности низкая достоверность аппроксимации объясняется превращением СlО4- в Cl- как в жидкой, так и в твердой фазе, в то время, как термораспад 1 и 4 протекает преимущественно в жидкой фазе. Разложение в присутствии анатаза сопровождается образованием на поверхности пероксидных соединений Ti (IV), окрашивающих смесь в желтый цвет.