Фотокаталитические свойства перовскитоподобного слоистого оксида H2La2Ti3O10, интеркалированного н-бутиламином

Груздева Е.О., Родионов И.А.

Студент, 4 курс бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет, институт химии,

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: st069005@student.spbu.ru

Слоистые перовскитоподобные оксиды представляют собой сложные соединения, в которых слои со структурой перовскита чередуются со слоями с другим строением. Слоистые оксиды являются привлекательными объектами для изучения благодаря особенностям их строения и ряду уникальных свойств, в частности, способности к интеркалированию молекул в межслоевое пространство, ионообменным реакциям и расслаиванию в нанослои. Эти свойства определяют не только высокую фотокаталитическую активность некоторых представителей этого класса соединений, но и открывают широкие возможности для их модификации, например, для создания гибридных и композиционных фотокатализаторов. [1, 2]

В настоящей работе рассмотрена фотокаталитическая активность трехслойного перовскитоподобного титаната H2La2Ti3O10, интеркалированного н-бутиламином, в реакции получения водорода из водного раствора метанола. Исследовано влияние концентрации спирта, количества катализатора, загрузки платины, рН суспензии и температуры на фотокаталитическую активность. Показано, что скорость реакции постепенно возрастает почти в 10 раз при изменении рН раствора от основного (рН = 12) до кислого (рН = 2). Зависимость скорости выделения водорода от концентрации метанола, загрузки платины и количества катализатора имеет максимум, а изменение температуры практически не влияет на скорость реакции. При оптимальных условиях кажущаяся квантовая эффективность равна 44%.

Характеризация фотокатализатора после фотокаталитического эксперимента была выполнена с использованием РФА, ЯМР-спектроскопии, термогравиметрии, элементного CHN-анализа и СЭМ с акцентом на его структуру, состав, термическую стабильность и морфологию. Установлено, что интеркалированный н-бутиламин в ходе фотокаталитического эксперимента подвергается полной деструкции, что приводит к уменьшению межслоевого расстояния. Основные продукты превращений бутиламина и метанола (бутаналь, формальдегид, муравьиная кислота, уротропин…) были обнаружены в реакционном растворе с помощью ГХ-МС. Однако, что удивительно, фотокаталитическая эффективность остается высокой и стабильной (TON > 100) даже в отсутствие н-бутиламина, многократно превосходя таковую для исходного H2La2Ti3O10. Причина такого поведения пока неясна и обсуждается.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда

(проект № 19-13-00184). Авторы также благодарны Научному парку СПбГУ: ресурсным центрам «Рентгенодифракционные методы исследования», «Термогравиметрические и калориметрические методы исследования», «Методы анализа состава вещества», «Магнитно-резонансные методы исследования» и междисциплинарному ресурсному центру по направлению «Нанотехнологии».

Литература

1. I. A. Rodionov and I. A. Zvereva // Russ. Chem. Rev., V. 85, N. 3, P. 248 – 279, 2016.

2. I. Rodionov, E. Maksimova, A. Pozhidaev, S. Kurnosenko, O. Silyukov, I. Zvereva // Front. Chem., V. 7, P. 1-13, 2019.