Железосодержащие цеолитные материалы как катализаторы аэробного окислительного обессеривания модельного топлива

Латыпова С.Ш., Есева Е.А.

Студент, 6 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail:c113518@gmail.com

Негативное влияние содержания серы в нефти, заключающееся в коррозии оборудования, отравлении катализаторов в процессах нефтепереработки, а также в образовании оксидов серы, загрязняющих окружающую среду, делает весьма важной задачу по ее удалению. Основным методом обессеривания нефтяных фракций является процесс гидроочистки. Главными недостатками традиционного процесса гидрообессеривания являются жесткие условия (300-400˚С, 3-6 МПа), а также большой расход водорода. Все большее распространение получают безводородные методы обессеривания, а одним из перспективных методов безводородной сероочистки можно признать процесс аэробного окислительного обессеривания, где в качестве окислителя сернистых соединений выступает доступный и дешевый кислород воздуха. Кислород является парамагнитной и бирадикальной частицей, требующей особого процесса активации [1]. Цеолиты как материалы – носители активной фазы обладают высокоразвитой пористой структурой, высокой термической стабильностью, регулируемой кислотностью. В промышленном масштабе цеолиты находят широкое применение, а промотирование цеолитных материалов металлами дает возможность расширить их применение в качестве катализаторов в различных процессах [2].

В настоящей работе синтезированы железосодержащие цеолитные катализаторы на основе ZSM-5 различными подходами с получением наиболее эффективной каталитической системы. Исследована их каталитическая активность в реакции окисления дибензотиофена кислородом воздуха. Показано, что такие параметры как способ нанесения, загрузка и прекурсор железа, температурная обработка оказывают влияние на каталитическую активность. Наибольшая активность наблюдается для катализатора, полученного путем трехкратной пропитки цеолита типа ZSM-5 водным раствором хлорида железа с содержанием активной фазы 3 масс.%. В присутствии Fe-ZSM-5 была достигнута 100% конверсия дибензотиофена при 150˚С в течение двух часов.

Литература

1. Shafiq I. et al. Recent breakthroughs in deep aerobic oxidative desulfurization of petroleum refinery products // Journal of Cleaner Production. Elsevier Ltd, 2021. Vol. 294.

2. Wang H., Wang L., Xiao F.S. Metal@Zeolite Hybrid Materials for Catalysis // ACS Central Science. American Chemical Society, 2020. Vol. 6, № 10. P. 1685–1697.

# Text boxes

Рис. 1. Схема аэробного окисления дибензотиофена в присутствии железосодержащего цеолита