Комплексы Pd с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами как прекатализаторы аддитивной полимеризации 5- этилиден-2-норборнена

Хрычикова А.П.,1,2 Меденцева Е.И. 1

Студентка, 4 курс специалитета

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Москва, Россия

2Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева,

ВХК РАН, Москва, Россия

E-mail: khrychikova@ips.ac.ru

Одной из актуальных задач современного материаловедения является создание органических полимерных материалов с высокими температурами стеклования, сочетающих в себе термо- и хемостабильность, хорошие механические свойства и устойчивость вышеперечисленных характеристик во времени. Подобные материалы представляют интерес для использования во многих высокотехнологичных процессах. Перспективными мономерами для их получения являются напряженные циклоалкены, в частности, бициклические непредельные углеводороды – норборнен и его производные. «Краеугольным камнем» получения полимеров норборненового ряда является разработка эффективных и толерантных к наличию функциональных групп каталитических систем, позволяющих вовлекать в полимеризацию мономеры с заместителями различной природы.

Ранее было показано, что каталитические системы на основе палладиевых комплексов с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами проявляют высокую активность и селективность в полимеризации производных норборнена, благодаря чему возможно провести реакции в присутствии кислорода воздуха и следовых количеств воды [1]. Необходимо подчеркнуть, что одним из ключевых факторов, определяющих активность данных систем, является природа N-гетероциклического карбенового лиганда.

В представленной работе на примере аддитивной полимеризации бифункционального мономера – 5-этилиден-2-норборнена (ЭНБ) (схема 1) была исследована каталитическая активность ряда новых систем на основе родственных палладиевых комплексов, содержащих ациклические диаминокарбеновые лиганды.

Схема 1. Аддитивная полимеризация ЭНБ

Следует отметить, что до настоящего момента активность каталитических систем на основе комплексов данного типа не исследовалась. C целью установления закономерностей «структура-свойства» и построения стратегии разработки однокомпонентных каталитических систем для аддитивной полимеризации была изучена активность и селективность ряда Pd-комплексов с ациклическими диаминокарбеновыми лигандами и проведено сравнение с ранее изученными комплексами с N-гетероциклическими карбеновыми лигандами.

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента №МД-497.2022.1.3.

Литература

1. Bermesheva E.V., Wozniak A.I., Andreyanov F.A., Karpov G.O., Nechaev M.S., Asachenko A.F., Topchiy M.A., Melnikova E.K., Nelyubina Y.V., Gribanov P.S., Bermeshev M.V. Polymerization of 5-Alkylidene-2-norbornenes with Highly Active Pd–N-Heterocyclic Carbene Complex Catalysts: Catalyst Structure–Activity Relationships // ACS catalysis. 2020. Vol. 10. P. 1663 – 1678.