Методы термопрограммируемых процессов восстановления и окисления в исследовании наночастиц Cu, Ag, Cu-Ag

Курбаков А.И., Антонов А.Ю., Боева О.А.

Студент, 6 курс специалитета

Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева,

Институт материалов современной энергетики и нанотехнологии, Москва, Россия
E-mail: kurbakov1997@mail.ru

Катализаторы на основе наночастиц нашли множество лабораторных и производственных применений, благодаря уникальным свойствам и экономической целесообразности. Наночастицы имеют гораздо большее отношение площади поверхности к объему, чем их объемные аналоги, что является основой их уникальных физико-химических свойств [1].

Биметаллические каталитические системы на основе металлов IВ- группы: Cu, Ag, Au проявляют синергетный эффект между двумя металлами в реакциях гомомолекулярного изотопного обмена (H2-D2 обмена) и орто-пара конверсии водорода в зависимости от соотношения металлов в прекурсорах [2-4].

Объектом исследования в данной работе являются моно- и бичастицы серебра и меди, нанесенные на инертный носитель γ-Al2O3.Основное внимание сфокусировано на стадиях разложения, восстановления и окисления моно- и биметаллических катализаторов. Для этого применены следующие методы: термопрограммируемое разложение прекурсора (в вакууме и в водороде), термопрограммируемое восстановление (ТПВ) и окисление (ТПО), а также поверхностное титрование: адсорбированного кислорода водородом и адсорбированного кислорода водородом.

1.	ТПВ-ТПО исследование показало, что все исследуемые образцы моно- и биметаллических частиц являются стабильными катализаторами, не спекаются, не сегрегируются и не теряют своих свойств после многократных окислительно-восстановительных испытаний.

2.	В результате ТПВ-ТПО исследования определены температуры восстановления для моно- и биметаллических частиц изучением различных взаимодействий кислорода с металлом.

3.	Способ разложения прекурсора в циклических ТПВ-ТПО исследованиях значительно влияет только на первичный процесс восстановления монометаллических частиц. Также наблюдается меньшая интенсивность восстановления у образцов, полученных разложением в вакууме для всех последующих экспериментов. На профили ТПО способ разложения влияния не оказывает.

4.	В результате исследования установлено, что с ростом концентрации нанесенного металла на поверхность носителя увеличивается количество восстановленных частиц активного компонента катализатора, о чем говорит интенсивность пиков.

- U. Kreibig, M. Vollmer. Theoretical Considerations. Optical Properties of Metal Clusters. // Springer Series in Materials Science. 1995. Vol 25. P.13-201.

- Boeva O.A., Antonov A.Yu., Zhavoronkova K.N. Influence of the nature of IB group metals on catalytic activity in reactions of homomolecular hydrogen exchange on Cu, Ag, Au nanoparticles. // Catal. Commun. 2021. Vol. 148. 106173.

- Boeva O.A., Odintsov A.A., Zhavoronkova K.N. Activation of gold due to the size effect for the isotopic reactions in molecular hydrogen. // J. Phys.: Conf. Series. 2018. Vol.1099. 012027.

- Сергеев М. О., Антонов А. Ю., Жаворонкова К.Н., Боева О.А. Свойства серебряных каталитических систем в реакции изотопного обмена водорода // Успехи в химии и химической технологии. 2011. Т. 25, № 7. С. 50–55.