Влияние модификации фосфором носителя на каталитическую активность сульфидных Co(Ni)Mo катализаторов.

Юдинцев С. В.

Аспирант первого года обучения

Самарский государственный технический университет, химико-технологический факультет, Самара, Россия

E-mail: serg@classmech.ru

Увеличение потребления топлив заставляет действующие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли вовлекать в переработку всё большее количество тяжёлых высокосернистых нефтей. Ужесточение экологических требований к моторным топливам делает их производство из высокосернистых нефтей более затратным. В таких условиях всевозрастающее значение имеет, как и сами процессы гидроочистки, так и способы их интенсификации.

Гидроочистка играет одну из главных ролей в современной нефтепереработке. С помощью данного процесса можно удалять различные нежелательные компоненты, например, серосодержащие соединения из нефтяных фракций, что способствует повышению качества товарных продуктов. Однако технологии гидроочистки нуждаются в постоянной оптимизации и наиболее перспективным направлением является совершенствование применяемых в процессе катализаторов.

Одним из способов повышения эффективности катализаторов гидроочистки является введения в состав носителя различных добавок, содержащих P, Si, B. В источниках [1] и [2] описано благотворное влияние включения B в состав носителя. Повышение гидрирующей и гидродесульфуризирующей активностей полученного катализатора объясняется влиянием бора на диспергирование активной фазы по поверхности катализатора, а также улучшением некоторых поверхностных характеристик. Эффект от влияния Si в составе носителя описан в источнике [3], заключающийся в повышении конверсии высококипящих соединений, содержащихся в дизельных фракциях. Данный эффект объясняется улучшением текстурных характеристик полученного носителя, а также изменением его кислотности. Фосфор так же может способствовать повышению активности катализаторов гидроочистки [4].

С целью разработки нового эффективного катализатора гидроочистки в настоящее время была приготовлена серия сульфидных Co(Ni) – Mo катализаторов, нанесенных на Al2O3, модифицированный P. Были определены некоторые  физико-химических характеристики катализаторов, в дальнейшем планируется определить их каталитическую активность в реакциях гидрогенолиза дибензотиофена и гидрирования нафталина, являющихся характерными представителями углеводородов в средних нефтяных дистиллятах, в лабораторной проточной установке с микрореактором.

Литература

1. Lianhui Ding, Zisheng Zhang, Ying Zheng, Zbigniew Ring, Jinwen Chen. Effect of fluorine and boron modification on the HDS, HDN and HDA activity of hydrotreating catalysts // Applied Catalysis A: General. 2006. Vol. 301. P. 241–250.

2. Yu.V. Vatutina, K.A. Nadeina, O.V. Klimov, M.O. Kazakov, I.G. Danilova, S.V. Cherepanova, D. F. Khabibulin, E.Yu. Gerasimov, I.P. Prosvirin, P.P. Dik, A.S. Noskov. Peptization of alumina by ammonia to adjust catalytic properties of NiMo/ B-Al2O3 hydrotreating catalysts // Catalysis Today. 2021. Vol. 375. P. 377–392.

3. Patricia Rayo, Pablo Torres-Mancera, Guillermo Centeno, Fernando Alonso, José Antonio D. Muñoz, Jorge Ancheyta. Effect of silicon incorporation method in the supports of NiMo catalysts for hydrotreating reactions // Fuel. 2019. Vol. 239. P. 1293–1303.

4. Teddy Roy, Dorothea Wisser, Mickaël Rivallan, Manuel Corral Valero, Thibaut Corre, Olivier Delpoux, Gerhard D. Pirngruber, and Grégory Lefèvre. Phosphate Adsorption on γ-Alumina: A Surface Complex Model Based on Surface Characterization and Zeta Potential Measurements // J. Phys. Chem. C. 2021. Vol. 125. P. 10909−10918.