Олигомеризация бутиленов на композитных катализаторах MFI/силикалит-1: роль локализации кислотных центров

Ефимов А.В.

Младший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: Andy.V.Efimov@gmail.com

Олигомеризация лёгких алкенов является важным процессом для получения высокооктановых топливных присадок, пластификаторов, масел и красителей. В настоящее время олигомеризацию проводят на молекулярно-ситовых катализаторах, содержащих брёнстедовские кислотные центры (БКЦ). Известно, что в ходе реакции на цеолитах происходит дезактивация катализатора за счёт образования тяжёлых продуктов, блокирующих пористую структуру материала. Этого можно избежать, если проводить процесс на цеолитах с меньшим размером пор, типичным представителем которых является цеолит структуры MFI, однако и в этом случае происходит достаточно быстрое образование кокса. На сегодняшний день путь дезактивации катализаторов на основе цеолита MFI до сих пор не ясен, поэтому в данной работе изучали влияние локализации кислотных центров на стабильность работы катализатора олигомеризации.

Для изучения стабильности работы катализаторов были получены образцы с разной концентрацией кислотных центров на внешней поверхности [1]. Синтез осуществляли путём наращивания оболочки силикалита-1 разной толщины вокруг цеолитного ядра в ходе гидротермального синтеза. Таким образом отношение Si/Al в цеолитном ядре оставалось неизменным, но общее отношение Si/Al в структуре катализатора менялось в зависимости от количества наращённого силикалита-1. Все образцы охарактеризованы комплексом физико-химических методов анализа и испытаны в качестве катализаторов олигомеризации бутенов. Поверхностную кислотность катализаторов определяли следующими методами: ТПД NH3, спектроскопии ЯМР и ИК-спектроскопии адсорбированных молекул-зондов – пиридина и 2,6-ди-трет-бутилпиридина, при помощи которых можно различить общую концентрацию БКЦ и концентрацию БКЦ на внешней поверхности. В ходе проведения исследований было показано, что оболочка из силикалита-1 позволяет снизить концентрацию БКЦ на внешней поверхности кристаллов. Для оценки стабильности работы катализаторов использовали режим ускоренной дезактивации, разработанный ранее [2]. Было обнаружено, что чем ниже концентрация кислотных центров на внешней поверхности цеолита, тем более стабильно работает катализатор в процессе олигомеризации бутенов (Таблица 1).

Таблица 1. Основные характеристики материалов на основе цеолита структуры MFI

| Катализатор | H-MFI-40 | H-MFI-40/Sil-1 | H-MFI-40/Sil-2 | H-MFI-40/Sil-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Si/Al, моль/моль | 40 | 50 | 60 | 120 |
| Падение конверсии, % | 16,4 | 10,1 | 7,0 | 4,3 |
| Количество кокса, мас. % | 21,3 | 23,0 | 22,0 | 15,7 |

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 19-73-10160).

Литература

1. Zheng J., Sun X., Du Y., Qin B., Zhang Y., Zhang H., Pan M., Li R. Structural features of core–shell zeolite–zeolite composite and its performance for methanol conversion into gasoline and diesel // J. Mater. Res. 2016. V. 31. № 15. p. 2302-2316.

2. Popov A.G., Efimov A.V., Kleimenov A.V., Kuznetsov S.E., Ivanova I.I. Determination of the Service Life of Zeolite Oligomerization Catalysts by Accelerated Deactivation Testing // Petrol. Chem. 2019. V 59. №8. p.903-909.